检  测  报  告

试验名称：污染性

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

- 送样检测仅对样品负责。

- 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 样块 | 车 型 | 一汽轻卡减震 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张磊 17777876163 | 送样日期 | 2022年5月10日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年5月12日 |
| 试验项目 | 污染性 |  |  |
| 试验标准 | JF03-17-2010 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月12日—2022年5月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：19.6℃；湿度：37.0% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

样品尺寸：50×50×25 取与样品贴合使用的材料两片，尺寸稍大于泡沫尺寸。在泡沫上面和小面各放置一片，再用尺寸稍大于泡沫尺寸的玻璃板将贴合好的样品夹在中间，水平放置。在玻璃上面加载0.5kg（包括上面玻璃板的重量），然后在80℃±2℃的鼓风干燥恒温箱中放置22h，取出后对贴合的装饰材料表面进行目测检查。

2、评价标准

装饰材料表面不应有诸如颜色变化等污染现象。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述. 样块; 105-001; 装饰材料表面无诸如颜色变化等污染现象。.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 一汽轻卡减震 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 样块 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**