检  测  报  告

试验名称：撕裂强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

- 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座垫/靠背及头枕发泡 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 10件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李世新 18612905895 | 送样日期 | 2022年5月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年5月13日 |
| 试验项目 | 撕裂强度 |  |  |
| 试验标准 | JF03-17-2010 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月13日—2022年5月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：48 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2022年8月21日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2023年2月24日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.小心将试片展开，置于试验机的夹具上，调节到合适位置， 2. 以50±5mm/min的速度撕裂样品，在撕裂过程中，如有需要保持试样的切口处于中心位置，可用锋利的刀具进行辅助切割， 3.当试样撕至25mm±5mm时，记录显示屏或刻度盘上的最大力值，如果试样在撕开30mm前破坏，则应重新取样进行试验。

2、评价标准

（N/cm）≥2.5

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 样件序号; 撕裂强度（N/cm）. 座垫; 101-003; NO.1; 2.66. NO.2; 3.30. NO.3; 2.55. NO.4; 2.25. NO.5; 2.56. 撕裂强度中值; 2.56. 靠背及头枕; 101-004; NO.1; 2.40. NO.2; 2.55. NO.3; 2.59. NO.4; 3.16. NO.5; 2.25. 撕裂强度中值; 2.55.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | J6L |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 座垫/靠背及头枕发泡 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**