检  测  报  告

试验名称：扶手垂直承载力

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

- 送样检测仅对样品负责。

- 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 扶手 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011612 | 样品数量 | 20件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林东伟 电话：15774394381 | 送样日期 | 2022年5月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年5月12日 |
| 试验项目 | 扶手垂直承载力 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月12日—2022年5月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：19.6℃；湿度：37.0 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 扶手垂直承载力：如图对扶手施加垂直向下1300N的力，记录扶手状态，若扶手无损害，则继续增加力值，直至扶手损坏（施力点在扶手前端发泡面60mm处）。

2、评价标准

1.记录破坏力值。

四、标准偏离

1、标准偏离

1、试验结果. 样品名称; 样品编号; 结果. 扶手; 111-001; 1300N扶手断裂. 111-002; 1330N扶手断裂. 111-003; 1250N扶手断裂. 111-004; 1300N扶手断裂. 111-005; 1300N扶手断裂. 111-006; 1300N扶手断裂. 111-007; 1280N扶手断裂. 111-008; 1238N扶手断裂. 111-009; 1312N扶手断裂. 111-010; 1218N扶手断裂. 111-011; 1260N扶手断裂. 111-012; 1295N扶手断裂. 111-013; 1267N扶手断裂. 111-014; 1320N扶手断裂. 111-015; 1263N扶手断裂. 111-016; 1265N扶手断裂. 111-017; 1241N扶手断裂. 111-018; 1269N扶手断裂. 111-019; 1381N扶手断裂. 111-020; 1214N扶手断裂.. 2、结果照片. 3、试验结论. 不评价. 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:. /

五、试验结果

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | H4 |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 滑轨总成 |
| 规格型号 | H4B-6805200 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**