检  测  报  告

试验名称:安全带卷收器固定钣金焊接总成拉伸强度

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年3月28日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年3月28日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 安全带卷收器固定钣金焊接总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011112 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 联系方式 | 林东伟 手机：15774394381 | 送样日期 | 2022年5月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年5月18日 |
| 试验项目 | 安全带卷收器固定钣金焊接总成拉伸强度 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月18日—2022年5月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.5℃；湿度：37.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六通道座椅强度试验机 | Q-008 | QXII-CFY-06 | 长春市齐祥科技有限责任公司 | 5‰ | 2022年8月21日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 模拟安全带卷收器固定钣金总成受到安全带的拉力。 - 拉力点：安全带卷收器 - 施力方向：安全带受力拉伸方向 - 测试次数：3次（力值分别为3000N、5000N、7000N）

2、评价标准:

- 记录安全带卷收器固定钣金总成变形、破坏程度，力和时间曲线。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 施力值; 结果. 安全带卷收器固定钣金焊接总成; 117-001; 3000N; 变形. 117-002; 5000N; 变形. 117-003; 7000N; 严重变形.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | H6 |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 安全带卷收器固定钣金焊接总成 |
| 规格型号 | SHT0011112 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**