检  测  报  告

试验名称：压入硬度

| 主检： |  | 日期： | 2022年6月2日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座垫/靠背及头枕发泡 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 9件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 辛洪旺 18600926009 | 送样日期 | 2022年5月31日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年6月2日 |
| 试验项目 | 压入硬度 |  |  |
| 试验标准 | JF03-17-2010 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年6月2日—2022年6月2日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：51 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡棉压缩硬度试验机 | Q-014 | WZN-9010 | 深圳市维智纳精密仪器有限公司 | ±0.5%F.S | 2022年12月16日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

取经过预处理24h的制品，放置在试验台架上，试验台架为直径160mm的阳模，试验用压头为万向球头上连接一圆形压板，其倒角为5mm,直径112.8mm.通过压头施加预压力20N,然后以400mm/min的速度，压缩制品厚度的40%。在达到规定变形2~3秒后，读出此时施加的力，预压力应从终值汇总扣除。

2、评价标准

测试要求：（220±20）N

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 样件信息; 压入硬度（N）. 副驾座垫; 134-001; 配比：100：54 重量：928g; 164.8. 134-002; 配比：100：56 重量：935g; 189.6. 134-003; 配比：100：59 重量：925g; 220.0. 主驾座垫; 134-004; 配比：100：54 重量：911g; 166.4. 134-005; 配比：100：56 重量：915g; 203.0. 134-006; 配比：100：59 重量：906g; 206.4. 主驾靠背 及头枕; 134-007; 配比：100：54 重量：1503g; 109.6. 134-008; 配比：100：56 重量：1510g; 111.4. 134-009; 配比：100：59 重量：1575g; 182.8.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | J6L |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 座垫/靠背及头枕发泡 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**