检  测  报  告

试验名称：断裂伸长率

| 主检： |  | 日期： | 2022年6月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座垫/靠背及头枕发泡（副驾） | 车 型 | X5000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014231 SHT0014234 | 样品数量 | 20件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 连晓雨 18515291579 | 送样日期 | 2022年6月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年6月28日 |
| 试验项目 | 断裂伸长率 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6344-2008 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年6月28日—2022年6月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：56 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器 有限公司 | ±0.5% | 2022年8月21日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2022年12月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在夹钳中心位置夹持试样，以保证拉力中心线通过夹钳的中点。 a)1型样条，拉伸速度500mm/min±50mm/min,标距为50mm，启动试验仪，使可移动的夹持器移动，拉伸试样至断脱。记录断裂强力，单位为牛顿（N）；记录断裂伸长或断裂伸长率，单位毫米（mm）或百分率（%）。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 序号; NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. X5000S 座垫发泡 （480/580） 155-005; 断裂伸长率（%）; 85.35; 97.74; 100.62; 97.77; 92.26. 断裂伸长率（%）中值; 97.74. X5000S 靠背及头枕发泡（500/580） 155-006; 断裂伸长率（%）; 69.98; 59.93; 64.56; 77.64; 69.46. 断裂伸长率（%）中值; 69.46. 样品名称及编号; 序号; NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. X5000S 座垫发泡（490/580） 155-007; 断裂伸长率（%）; 85.87; 72.24; 82.89; 82.58; 90.73. 断裂伸长率（%）中值; 82.89. X5000S 靠背及头枕发泡（490/580） 155-008; 断裂伸长率（%）; 74.15; 80.81; 84.84; 78.78; 85.10. 断裂伸长率（%）中值; 80.81.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | X5000S |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 座垫/靠背及头枕发泡（副驾） |
| 规格型号 | SHT0014231 SHT0014234 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**