检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年6月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座垫/靠背及头枕发泡（主驾） | 车 型 | X5000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014232 SHT0014208 | 样品数量 | 20件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 连晓雨 18515291579 | 送样日期 | 2022年6月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年6月28日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6343-2009 |  |  |
| 样件状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年6月28日—2022年6月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：26℃；湿度：51 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2022年12月12日 |
| 2 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 1.2称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样品名称及编号; 序号; 体积（mm3）; 重量（g）; 密度（㎏/m³）. X5000S 座垫发泡 （480/580） 155-001; 1#; 259813.14; 14.1; 54.3. 2#; 259757.42; 14.1; 54.3. 3#; 258996.36; 13.9; 53.7. 4#; 260627.02; 14.0; 53.7. 5#; 260011.77; 14.0; 53.8. 平均值; 54.0. 样品名称及编号; 序号; 体积（mm3）; 重量（g）; 密度（㎏/m³）. X5000S 靠背及头枕发泡 （500/580） 155-002; 1#; 260246.66; 13.9; 53.4. 2#; 256607.54; 14.0; 54.6. 3#; 256044.10; 13.9; 54.3. 4#; 264678.24; 14.1; 53.3. 5#; 264570.84; 14.2; 53.7. 平均值; 53.8. 样品名称及编号; 序号; 体积（mm3）; 重量（g）; 密度（㎏/m³）. X5000S 座垫发泡 （490/580） 155-003; 1#; 261828.40; 14.2; 54.2. 2#; 261453.74; 14.1; 53.9. 3#; 264785.17; 14.0; 52.9. 4#; 258432.18; 14.1; 54.6. 5#; 260108.07; 14.0; 53.8. 平均值; 53.9. 样品名称及编号; 序号; 体积（mm3）; 重量（g）; 密度（㎏/m³）. X5000S 靠背及头枕发泡 （490/580） 155-004; 1#; 261461.83; 14.2; 54.3. 2#; 255385.93; 14.0; 54.8. 3#; 258681.38; 13.8; 53.3. 4#; 259399.73; 13.9; 53.6. 5#; 253943.29; 13.9; 54.7. 平均值; 54.2. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不评价 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | X5000S |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 座垫/靠背及头枕发泡（主驾） |
| 规格型号 | SHT0014232 SHT0014208 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**