检  测  报  告

试验名称：回弹率

| 主检： |  | 日期： | 2022年6月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座垫/靠背及头枕发泡（主驾） | 车 型 | X5000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0014232 SHT0014208 | 样品数量 | 12件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 连晓雨 18515291579 | 送样日期 | 2022年6月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年6月28日 |
| 试验项目 | 回弹率 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6670-2008 |  |  |
| 样件状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年6月28日—2022年6月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：56 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫塑料落球回弹 测定仪 | Q-016 | XLH-460/500 | 长春科新试验仪器设备有限公司 | ＜1.5% | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

方法B 预压状态调节（不使用闭孔软质泡沫材料） 在试验前，在0.4mm/s-6mm/s速度下，将试样压缩到原始厚度的75%-80%，预压2次调节，然后允许试样有一个10min±5min的恢复期。 调整管的高度为460mm±0.5mm，将钢球置于安装位置，释放钢球，钢球在下落或回弹过程中接触管子内壁，测量结果无效。 钢球直径16mm±0.5mm。 钢球质量为16.3g。 三个试样分别要在1min内至少得到3个有效的回弹值，记录同一个试样回弹率的最大值。 再计算3个最大值的平均值作为样品的回弹率。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 序号; 第一次（%）; 第二次（%）; 第三次（%）; 最大值（%）. X5000S 座垫发泡 （480/580） 155-001; NO.1; 59.9; 60.1; 61.9; 61.9. NO.2; 62.7; 61.6; 62.2; 62.7. NO.3; 62.7; 63.2; 62.4; 63.2. 平均值; 62.6. 样品名称及编号; 序号; 第一次（%）; 第二次（%）; 第三次（%）; 最大值（%）. X5000S 靠背及头枕发泡 （500/580） 155-002; NO.1; 61.2; 63.6; 62.1; 63.6. NO.2; 57.6; 59.4; 60.3; 60.3. NO.3; 59.4; 59.4; 61.2; 61.2. 平均值; 61.7. 样品名称及编号; 序号; 第一次（%）; 第二次（%）; 第三次（%）; 最大值（%）. X5000S 座垫发泡 （490/580） 155-003; NO.1; 57.1; 61.2; 61.7; 61.7. NO.2; 60.3; 60.8; 62.1; 62.1. NO.3; 59.4; 61.2; 61.7; 61.7. 平均值; 61.8. 样品名称及编号; 序号; 第一次（%）; 第二次（%）; 第三次（%）; 最大值（%）. X5000S 靠背及头枕发泡 （490/580） 155-004; NO.1; 61.7; 61.7; 61.7; 61.7. NO.2; 57.6; 59.4; 60.8; 60.8. NO.3; 59.4; 60.8; 60.8; 60.8. 平均值; 61.1.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | X5000S |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 座垫/靠背及头枕发泡（主驾） |
| 规格型号 | SHT0014232 SHT0014208 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**