检  测  报  告

试验名称：常温拉脱力

| 主检： |  | 日期： | 2022年7月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | Φ4直通气路 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 10件 |
| 委托单位 | 智能气控开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王志伟 18031414583 | 送样日期 | 2022年7月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年7月19日 |
| 试验项目 | 常温拉脱力 |  |  |
| 试验标准 | 编号为 GR20220718SQS171试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年7月19日—2022年7月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：51 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2022年8月21日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 随机选取相同长度的蓝色、白色气管样品； - 在常温下，使用管钳将气管与4-4直通接一段对插，气管要插到接头的根部，然后使用管钳将4mm管箍（POM材质）紧固到接头根底部，不能有任何损伤； - 将接头固定，沿轴方向以25±3mm/min速度上升将气管拉脱为止； - 记录拉脱时的力值。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品信息; 样件编号; 拉脱力（N）. Φ4直通气路; 白色; 171-001; 129.74. 171-002; 112.34. 171-003; 106.08. 171-004; 113.86. 171-005; 106.88. 蓝色; 171-006; 114.82. 171-007; 113.24. 171-008; 107.66. 171-009; 110.16. 171-010; 110.78.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 装配照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 来样照片 |  |  |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | Φ4直通气路 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**