检  测  报  告

试验名称：常温高温下耐久实验

| 主检： |  | 日期： | 2022年8月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 2.0气囊总成 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0013134 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王志伟 18031414583 | 送样日期 | 2022年7月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年8月9日 |
| 试验项目 | 常温高温下耐久实验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年8月9日—2022年8月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.8℃；湿度：65.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械式弹簧疲劳试验机（带环境） | Q-011 | TPJ-15 | 济南试验仪器设备厂 | 5‰ | 2022年12月5日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2022年12月12日 |
| 3 | 压力表 | N-158 | YTN-60 | 乐清市量子电气有限公司 | 0.04 | 2022年8月24日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 进行试验前，将气囊在翻边状态下，充入0.7±0.02MPa压力后，测量气囊最大外径，和24小时的压降，并做相应记录。 - 调节气囊高度115mm，充入0.7±0.02MPa压力后，以±25mm的振幅、2.5Hz的频率进行往返振动，在常温环境下进行100万次。 - 常温条件试验后，以同样的试验方法，在60℃环境下进行50万次。 - 常温、高温完成后，0.7MPa、115mm高度在-30℃保持2h后，以±15mm、最低振动频率，振动150次，停止10分钟；然后再振动150次，停止10分钟，共进行1500次。 每隔10万次对最大外径和气密性进行一次测量。

2、评价标准:

1、测量最大外径＜125mm 2、允许囊皮有轻微龟裂，水检无气泡，不允许开胶或帘布线外露。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样件编号; 状态描述. 2.0气囊总成; 163-001; 1、最大外径为120.57mm，24h压降0 Kpa。 2、常温进行到413827次时气囊下卡环处漏气。. 163-002; 1、最大外径为121.34mm，24h压降0 Kpa。 2、常温进行到376587次时囊皮漏气。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 2.0气囊总成 |
| 规格型号 | SHT0013134 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**