检  测  报  告

试验名称：折弯力

| 主检： |  | 日期： | 2022年8月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 变径接头4-6 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010098 | 样品数量 | 20件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 电话：13051258130 | 送样日期 | 2022年8月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年8月17日 |
| 试验项目 | 折弯力 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年8月17日—2022年8月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2023年7月27日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1.分别在室温环境和-40℃低温环境下测试； - 2.将接头垂直固定在压力试验机上，用压力机压住接头，以1mm/s的速度缓慢运行直至接头破坏为止，记录压力值； - 3.将接头水平固定在压力试验机上，用压力机压住接头，以1mm/s的速度缓慢运行直至接头破坏为止，记录压力值；

2、评价标准

- 1、垂直状态下φ4接头＞150N，φ6接头＞250N，接头不允许折断。 2、水平状态下φ4接头＞30N，φ6接头＞50N，接头不允许折断。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 环境; Φ4 端. 垂直方向施加力（N）; 是否断裂; 水平方向施加力（N）; 是否断裂. 变径接头4-6; 193-001; 常温; 210.26; 否; 59.14; 否. 193-002; 175.20; 否; 60.50; 否. 193-003; 183.36; 否; 63.16; 否. 193-004; 184.42; 否; 63.96; 否. 193-005; 192.83; 否; 61.66; 否. 193-006; -40℃; 233.10; 否; 47.84; 否. 193-007; 169.74; 否; 49.14; 否. 193-008; 165.28; 否; 54.62; 否. 193-009; 183.18; 否; 38.70; 否. 193-010; 219.56; 否; 46.80; 否. Φ6 端. 193-011; 常温; 331.98; 否; 114.28; 否. 193-012; 317.96; 否; 115.08; 否. 193-013; 320.59; 否; 113.30; 否. 193-014; 328.76; 否; 111.90; 否. 193-015; 305.40; 否; 104.66; 否. 193-016; -40℃; 338.44; 否; 81.76; 否. 193-017; 371.40; 否; 87.70; 否. 193-018; 346.66; 否; 80.12; 否. 193-019; 332.66; 否; 79.52; 否. 193-020; 355.28; 否; 81.83; 否.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 变径接头4-6 |
| 规格型号 | BPC0010098 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**