检  测  报  告

试验名称：50%永久压缩变形

| 主检： |  | 日期： | 2022年9月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 标准样块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | WH1#/WH2#/WH3#/JH1#/JH2#/JH3# | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 河北荣昌工艺部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 倪剑恒 电话：18610117463 | 送样日期 | 2022年8月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年9月16日 |
| 试验项目 | 50%永久压缩变形 |  |  |
| 试验标准 | GB/T6669-2008 |  |  |
| 试验目的 | 其他 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年9月16日—2022年9月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：26.0℃；湿度：55.3 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2022年12月5日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.02mm | 2022年12月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验前高度（mm）; 试验后高度（mm）; 50%永久压缩变形（%）. 标准样块 WH1#; 1#; 25.81; 23.97; 7.13. 2#; 25.78; 24.12; 6.44. 3#; 25.72; 23.56; 8.40. 4#; 25.82; 25.45; 9.17. 5#; 25.69; 24.05; 6.38. 标准样块 WH2#; 1#; 25.78; 23.98; 7. 2#; 25.80; 24.29; 5.85. 3#; 25.89; 24.16; 6.68. 4#; 25.74; 23.74; 7.92. 5#; 25.82; 23.46; 9.14. 标准样块 WH3#; 1#; 26.27; 24.83; 5.48. 2#; 25.79; 24.04; 6.78. 3#; 26.15; 24.78; 5.23. 4#; 26.28; 24.83; 5.52. 5#; 26.24; 24.94; 4.95. 标准样块 JH1#; 1#; 25.87; 24.13; 6.72. 2#; 26.07; 24.33; 6.67. 3#; 25.63; 24.00; 6.36. 4#; 25.92; 24.23; 6.52. 5#; 25.74; 24.02; 6.68. 标准样块 JH2#; 1#; 26.33; 24.52; 6.87. 2#; 26.14; 24.01; 8.15. 3#; 25.94; 23.98; 7.55. 4#; 25.82; 23.72; 8.13. 5#; 26.02; 23.82; 8.45. 标准样块 JH3#; 1#; 25.49; 23.94; 7.06. 2#; 25.24; 23.69; 6.14. 3#; 25.23; 23.67; 6.18. 4#; 25.84; 23.58; 8.74. 5#; 25.93; 23.79; 8.25.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | 标准样块 |
| 样品名称 | WH1#/WH2#/WH3#/JH1#/JH2#/JH3# |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**