检  测   报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年9月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 标准样块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | WH1#/WH2#/WH3#/JH1#/JH2#/JH3# | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 河北荣昌工艺部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 倪剑恒 电话：18610117463 | 送样日期 | 2022年8月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年9月16日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6343-2009 |  |  |
| 试验目的 | 其他 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年9月16日—2022年9月16日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：26.0℃；湿度：55.3 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.02mm | 2022年12月12日 |
| 2 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 1.2称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 标准样块WH1# 207-001. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （㎏/m³）. NO.1; 长; 102.48; 102.76; 102.85; 102.69; 107111.6785; 5.8; 54.1. 宽; 100.07; 99.84; 99.80; 99.90. 高; 10.36; 10.40; 10.56; 10.44. NO.2; 长; 102.71; 102.68; 102.91; 102.76; 109444.2620; 5.9; 53.9. 宽; 100.20; 99.94; 99.76; 99.96. 高; 10.56; 10.60; 10.80; 10.65. NO.3; 长; 102.27; 102.53; 102.73; 102.51; 110083.9081; 6.0; 54.5. 宽; 99.32; 99.71; 99.64; 99.55. 高; 10.66; 10.85; 10.85; 10.78. NO.4; 长; 102.36; 102.22; 102.57; 102.38; 110980.9123; 5.8; 52.3. 宽; 99.53; 99.60; 99.76; 99.63. 高; 10.98; 10.81; 10.85; 10.88. NO.5; 长; 102.62; 102.57; 102.49; 102.56; 111645.0725; 6.0; 53.7. 宽; 99.90; 99.95; 99.76; 99.87. 高; 10.95; 10.90; 10.85; 10.90. 平均值; 53.7. 样品名称及编号; 标准样块WH2# 207-002. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （㎏/m³）. NO.1; 长; 102.56; 102.46; 102.56; 102.52; 121349.3802; 6.6; 54.4. 宽; 96.56; 96.89; 97.12; 96.85. 高; 12.06; 12.24; 12.36; 12.22. NO.2; 长; 103.07; 102.78; 102.96; 102.93; 112722.2837; 6.3; 55.9. 宽; 96.60; 96.81; 96.46; 96.62. 高; 11.21; 11.44; 11.35; 11.33. NO.3; 长; 102.59; 102.21; 102.93; 102.57; 114718.6439; 6.4; 55.8. 宽; 96.68; 96.61; 96.51; 96.63. 高; 11.51; 11.54; 11.67; 11.57. NO.4; 长; 103.21; 102.53; 102.76; 102.83; 114904.4756; 6.3; 54.8. 宽; 96.93; 96.72; 96.58; 96.74. 高; 11.53; 11.68; 11.44; 11.55. NO.5; 长; 102.14; 102.63; 102.85; 102.54; 117427.1093; 6.2; 52.8. 宽; 96.46; 96.89; 97.06; 96.80. 高; 11.87; 11.36; 12.26; 11.83. 平均值; 54.7. 样品名称及编号; 标准样块WH3# 207-003. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （㎏/m³）. NO.1; 长; 101.02; 101.26; 101.33; 101.2; 111330.3461; 5.2; 46.7. 宽; 96.59; 96.80; 96.95; 96.7. 高; 11.52; 11.26; 11.32; 11.36. NO.2; 长; 101.09; 101.21; 101.28; 101.19; 111751.5230; 5.3; 47.4. 宽; 96.74; 96.96; 96.83; 96.84. 高; 11.37; 11.28; 11.56; 11.40. NO.3; 长; 100.74; 100.64; 100.92; 100.76; 111012.4971; 5.3; 47.7. 宽; 96.73; 96.58; 96.86; 96.72. 高; 11.17; 11.37; 11.63; 11.39. NO.4; 长; 101.01; 100.96; 100.82; 100.93; 104915.4083; 5.3; 50.5. 宽; 96.48; 96.72; 96.53; 96.57. 高; 10.79; 10.68; 10.82; 10.76. NO.5; 长; 101.47; 101.32; 101.08; 101.29; 101502.6876; 5.1; 50.2. 宽; 96.54; 96.82; 96.73; 96.69. 高; 10.25; 10.36; 10.48; 10.36. 平均值; 48.5. 样品名称及编号; 标准样块JH1# 207-004. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （㎏/m³）. NO.1; 长; 100.35; 100.16; 100.28; 100.26; 114689.7086; 6.0; 52.3. 宽; 95.67; 96.32; 95.82; 95.93. 高; 12.02; 11.79; 11.96; 11.92. NO.2; 长; 101.37; 100.92; 100.99; 101.09; 115486.3012; 5.7; 49.4. 宽; 95.76; 95.82; 95.93; 95.83. 高; 11.78; 12.09; 11.89; 11.92. NO.3; 长; 101.47; 101.51; 101.23; 101.40; 119845.9249; 6.2; 51.7. 宽; 96.45; 96.06; 95.83; 96.11. 高; 12.35; 12.45; 12.09; 12.29. NO.4; 长; 100.97; 101.32; 101.52; 101.27; 118916.8106; 6.2; 52.1. 宽; 96.31; 96.82; 96.73; 96.62. 高; 12.18; 12.32; 11.96; 12.15. NO.5; 长; 100.24; 100.58; 100.27; 100.36; 121463.7205; 6.0; 49.4. 宽; 95.89; 96.03; 96.08; 96. 高; 12.64; 12.75; 12.43; 12.60. 平均值; 51. 样品名称及编号; 标准样块JH5# 207-005. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （㎏/m³）. NO.1; 长; 101.82; 101.56; 101.73; 101.70; 128749.6285; 7.1; 55.1. 宽; 96.60; 96.36; 96.58; 96.51. 高; 12.97; 13.06; 13.32; 13.11. NO.2; 长; 102.26; 102; 102.57; 102.27; 124252.2483; 6.9; 55.5. 宽; 96.65; 96.57; 96.57; 96.59. 高; 12.58; 12.58; 12.57; 12.57. NO.3; 长; 102.51; 101.89; 102.19; 102.19; 125176.7920; 6.8; 54.3. 宽; 96.22; 96.74; 96.91; 96.62. 高; 12.49; 12.89; 12.65; 12.67. NO.4; 长; 102.89; 102.37; 102.08; 102.44; 117290.7789; 6.7; 57.1. 宽; 96.06; 96.60; 96.78; 96.48. 高; 11.76; 11.93; 11.91; 11.86. NO.5; 长; 102.57; 102.31; 102.78; 102.55; 114629.2481; 6.8; 59.3. 宽; 96.76; 96.42; 96.56; 96.58. 高; 11.55; 11.46; 11.71; 11.57. 平均值; 56.3. 样品名称及编号; 标准样块JH6# 207-006. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （㎏/m³）. NO.1; 长; 100.88; 100.47; 100.58; 100.64; 104649.0275; 5.0; 47.8. 宽; 96.15; 96.71; 96.42; 96.42. 高; 10.80; 10.67; 10.88; 10.78. NO.2; 长; 100.71; 100.55; 100.36; 100.54; 110795.9815; 4.8; 43.3. 宽; 96.63; 96.36; 96.42; 96.47. 高; 11.79; 11.16; 11.32; 11.42. NO.3; 长; 100.34; 100.45; 100.98; 100.59; 118365.7596; 5.2; 43.9. 宽; 96.28; 96.73; 96.98; 96.66. 高; 11.98; 12.23; 12.31; 12.17. NO.4; 长; 100.42; 100.88; 100.44; 100.58; 111674.1483; 5.2; 46.6. 宽; 96.32; 96.66; 96.58; 96.52. 高; 11.87; 11.29; 11.35; 11.50. NO.5; 长; 100.25; 100.51; 100.54; 100.43; 104841.1492; 5.0; 47.7. 宽; 96.17; 96.79; 96.83; 96.59. 高; 10.77; 10.69; 10.96; 10.80. 平均值; 45.9.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 标准样块 |
| 规格型号 | WH1#/WH2#/WH3#/JH1#/JH2#/JH3# |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**