检  测   报  告

试验名称：回弹率

| 主检： |  | 日期： | 2022年9月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 标准样块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | WH1#/WH2#/WH3#/JH1#/JH2#/JH3# | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 河北荣昌工艺部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 倪剑恒 电话：18610117463 | 送样日期 | 2022年8月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年9月4日 |
| 试验项目 | 回弹率 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6670-2008 |  |  |
| 试验目的 | 其他 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年9月4日—2022年9月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23.6℃；湿度：50.2 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫塑料落球回弹测定仪 | Q-016 | XLH-460/500 | 长春科新试验仪器设备有限公司 | ＜1.5% | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

方法B 预压状态调节（不使用闭孔软质泡沫材料） 在试验前，在0.4mm/s-6mm/s速度下，将试样压缩到原始厚度的75%-80%，预压2次调节，然后允许试样有一个10min±5min的恢复期。 调整管的高度为460mm±0.5mm，将钢球置于安装位置，释放钢球，钢球在下落或回弹过程中接触管子内壁，测量结果无效。 钢球直径16mm±0.5mm。 钢球质量为16.3g。 三个试样分别要在1min内至少得到3个有效的回弹值，记录同一个试样回弹率的最大值,取三个最大值的平均值。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 样品编号; 第一次（%）; 第二次（%）; 第三次（%）; 最大值（%）; 平均值（%）. 标准样块 WH1#; NO.1; 58.5; 58.5; 58.9; 58.9; 58.3. NO.2; 55.4; 56.7; 57.1; 57.1. NO.3; 58.0; 58.5; 58.9; 58.9. 标准样块 WH2#; NO.1; 57.6; 57.1; 58.0; 58.0; 57.3. NO.2; 51.6; 53.2; 54.1; 54.1. NO.3; 57.1; 59.4; 59.8; 59.8. 标准样块 WH3#; NO.1; 58.5; 59.4; 59.4; 59.4; 58.5. NO.2; 58.5; 58.5; 57.6; 58.5. NO.3; 58.5; 57.1; 58.0; 58.5. 标准样块 JH1#; NO.1; 56.3; 58.5; 58.5; 54.1; 60.8. NO.2; 63.6; 63.1; 63.6; 63.6. NO.3; 59.8; 60.3; 59.8; 60.3. 标准样块 JH2#; NO.1; 49.5; 53.2; 54.1; 54.1; 54.9. NO.2; 52.8; 55.0; 54.1; 55.0. NO.3; 49.5; 55.0; 55.8; 55.8. 标准样块 JH3#; NO.1; 57.1; 58.0; 58.5; 58.5; 58.7. NO.2; 59.0; 58.5; 58.5; 59.0. NO.3; 58.0; 58.9; 59.4; 59.4.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 标准样块 |
| 规格型号 | WH1#/WH2#/WH3#/JH1#/JH2#/JH3# |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**