检  测  报  告

试验名称：50%永久压缩变形

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 标准样块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | WH1#/WH2#/WH3# | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 河北荣昌工艺部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 倪剑恒 电话：18610117463 | 送样日期 | 2022年10月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年10月13日 |
| 试验项目 | 50%永久压缩变形 |  |  |
| 试验标准 | GB/T6669-2008 |  |  |
| 试验目的 | 其他 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年10月13日—2022年10月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：18.4℃；湿度：42.8 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2022年12月5日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.02mm | 2022年12月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验前高度（mm）; 试验后高度（mm）; 50%永久压缩变形（%）. 标准样块 WH1#; 1#; 25.77; 25.01; 2.95. 2#; 25.80; 25.09; 2.75. 3#; 25.68; 24.54; 4.43. 4#; 25.46; 24.70; 2.98. 5#; 25.69; 25.04; 2.53. 标准样块 WH2#; 1#; 25.89; 25.32; 2.20. 2#; 25.53; 24.24; 5.05. 3#; 25.65; 24.73; 3.58. 4#; 25.89; 24.58; 5.05. 5#; 25.33; 24.85; 1.89. 标准样块 WH3#; 1#; 25.67; 24.36; 5.10. 2#; 25.84; 24.57; 4.91. 3#; 25.63; 23.66; 7.69. 4#; 25.68; 24.35; 5.17. 5#; 25.37; 24.20; 4.61.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | 标准样块 |
| 样品名称 | WH1#/WH2#/WH3# |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**