检  测   报  告

试验名称：整体硬度（40%压陷，φ200）

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 标准样块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | WH1#/WH2#/WH3# | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 河北荣昌工艺部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 倪剑恒 电话：18610117463 | 送样日期 | 2022年10月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年10月11日 |
| 试验项目 | 硬度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 10807-2006 |  |  |
| 试验目的 | 其他 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年10月11日—2022年10月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：24℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡棉压缩硬度试验机 | Q-014 | WZN-9010 | 深圳市维智纳精密仪器有限公司 | ±0.5%F.S | 2022年12月16日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、所有试验样品应自生产起在自然条件下放置72 h后进行，样品在试验之前应在标准试验条件下，经过不少于16 h的状态调节，温度为23 ℃±2 ℃及相对湿度为50%±10%的空气中进行， 2、试样样块边长380+20 mm，厚度为（50±2）mm。 3、直径为(200～203）mm的圆盘形压头，底部边缘倒圆半径为（1.0～1.5）mm。 4、调节后立即进行试验。把样块放在支撑板表面上，将样块中心位置置于压头下方，一侧有凹的样块应使有凹的一侧朝向支撑板。使压头缓慢下降，在样块表面施加（3～5）N的力。压头以100 mm/min的速度压陷样块，压入样块厚度的（70±2.5）%后，再以同样的速度卸载。重复加载和卸载两次， 5、进行三次预压后，立即压陷试样，压入试样厚度的（40±1）%时；保持（30±1）s。记录相应的力（N）,然后卸载。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 硬度（N）. 标准样块 WH1#; 207-001; 350.0. 标准样块 WH2#; 207-002; 338.0. 标准样块 WH3#; 207-003; 275.0.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 标准样块 |
| 规格型号 | WH1#/WH2#/WH3# |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**