检  测   报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 标准样块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | WH1#/WH2#/WH3# | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 河北荣昌工艺部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 倪剑恒 电话：18610117463 | 送样日期 | 2022年10月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年10月12日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6343-2009 |  |  |
| 试验目的 | 其他 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年10月12日—2022年10月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：24℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.02mm | 2022年12月12日 |
| 2 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 1.2称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 标准样块WH1# 239-001. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （㎏/m³）. NO.1; 长; 102.79; 102.50; 102.40; 102.56; 100766.7884; 5.7; 56.6. 宽; 94.61; 94.82; 94.89; 94.77. 高; 10.43; 10.29; 10.38; 10.37. NO.2; 长; 102.51; 102.60; 101.86; 102.66; 100407.6028; 5.5; 54.8. 宽; 94.36; 94.15; 94.63; 94.38. 高; 10.42; 10.39; 10.28; 10.36. NO.3; 长; 102.69; 102.60; 102.83; 102.70; 100605.4252; 5.4; 53.7. 宽; 94.07; 94.44; 94.05; 94.19. 高; 10.51; 10.41; 10.28; 10.40. NO.4; 长; 102.41; 102.28; 102.47; 102.39; 100974.1379; 5.5; 54.5. 宽; 94.11; 94.10; 94.28; 94.16. 高; 10.50; 10.46; 10.46; 10.47. NO.5; 长; 102.18; 102.32; 102.26; 102.25; 100462.9343; 5.6; 55.7. 宽; 95.18; 95.51; 95.01; 95.23. 高; 10.40; 10.26; 10.29; 10.32. 平均值; 55.0. 样品名称及编号; 标准样块WH2# 239-002. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （㎏/m³）. NO.1; 长; 100.27; 100.73; 100.49; 100.50; 103498.7768; 5.4; 52.2. 宽; 95.93; 96.28; 96.18; 96.13. 高; 10.86; 10.55; 10.73; 10.71. NO.2; 长; 100.89; 100.76; 100.48; 100.71; 102693.7632; 5.5; 53.6. 宽; 95.81; 95.43; 95.55; 95.60. 高; 10.64; 10.69; 10.67; 10.67. NO.3; 长; 100.26; 100.70; 100.82; 100.59; 100064.0872; 5.5; 55.0. 宽; 95.39; 95.37; 95.45; 95.40. 高; 10.39; 10.49; 10.40; 10.43. NO.4; 长; 100.94; 100.79; 100.82; 100.85; 101520.3791; 5.7; 56.1. 宽; 95.41; 95.39; 95.36; 95.39. 高; 10.66; 10.43; 10.57; 10.55. NO.5; 长; 100.48; 100.23; 100.10; 100.27; 1026901345; 5.6; 54.5. 宽; 95.92; 95.70; 95.67; 95.77. 高; 10.87; 10.66; 10.55; 10.69. 平均值; 54.3. 样品名称及编号; 标准样块WH3# 239-003. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （㎏/m³）. NO.1; 长; 101.43; 101.95; 101.83; 101.74; 111514.1606; 5.8; 52.0. 宽; 96.30; 96.47; 96.44; 96.40. 高; 10.98; 11.46; 11.67; 11.37. NO.2; 长; 101.24; 101.56; 101.76; 101.52; 110845.1008; 6.0; 54.1. 宽; 96.42; 96.26; 96.52; 96.40. 高; 11.22; 11.33; 11.43; 11.33. NO.3; 长; 101.59; 101.48; 101.65; 100.76; 115956.5304; 6.1; 52.6. 宽; 96.53; 96.15; 96.09; 96.25. 高; 11.90; 11.82; 11.78; 11.86. NO.4; 长; 101.20; 101.66; 101.67; 101.51; 111186.9370; 6.1; 54.9. 宽; 96.47; 96.34; 96.28; 96.36. 高; 11.36; 11.20; 11.54; 11.37. NO.5; 长; 101.83; 101.65; 101.86; 101.78; 114334.9905; 6.0; 52.5. 宽; 96.44; 96.18; 96.16; 96.26. 高; 11.76; 11.69; 11.56; 11.67. 平均值; 53.2.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 标准样块 |
| 规格型号 | WH1#/WH2#/WH3# |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**