检  测  报  告

试验名称：湿热老化后的压缩永久变形

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 切好标准样块 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | EB1#/BA3#/EP1# | 样品数量 | 15件 |
| 委托单位 | 工艺部开发管理部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 倪剑恒 电话：18610117463 | 送样日期 | 2022年10月31日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年11月2日 |
| 试验项目 | 湿热老化后的压缩永久变形 |  |  |
| 试验标准 | DBL54252.05:2015 |  |  |
| 试验状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年10月31日工艺部开发管理部送检的H6切好标准样块按照DBL54252.05:2015检测标准，检测湿热老化后的压缩永久变形试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月2日—2022年11月3日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压加速老化试验机 | R-088 | SRPCT-35 | 苏瑞电子设备（北京）有限公司 | / | 2022年12月5日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2022年12月12日 |
| 3 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.试验前，在温度23℃±2℃，（50±5）%的湿度下至少存放16h。 2.将样块放入热老化箱中温度120℃，湿度100%环境下存放15h后，拿出放入温度70℃高温箱中存放3h后拿出，放在温度23℃±2℃，（50±5）%的湿度下存放3h，3h后将样块放入压缩变形工装中，再放入高温箱温度70℃环境下，存放22h后，从高温箱中取出，将其放置于低导热物体（如木板）的表面上，物体的表面温度应是实验室温度，样块在与状态调节相同的温度下恢复（30±5）min。 4.测试样品最终厚度。

2、评价标准

样品最终变形量应≤21%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 试验前高度（mm）; 试验后高度（mm）; 50%永久压缩变形（%）. 切好标准样块 BA3#; 260-001-202210; 24.76; 18.57; 25.00. 260-002-202210; 24.86; 18.55; 25.38. 260-003-202210; 24.73; 17.59; 28.87. 260-004-202210; 24.93; 18.47; 25.91. 260-005-202210; 25.00; 18.26; 26.96. 切好标准样块 EP1#; 260-006-202210; 23.64; 18.28; 22.67. 260-007-202210; 23.96; 20.06; 16.28. 260-008-202210; 23.91; 19.82; 17.11. 260-009-202210; 24.09; 19.65; 18.43. 260-010-202210; 23.85; 19.23; 19.37. 切好标准样块 EB1#; 260-011-202210; 23.99; 18.76; 21.80. 260-012-202210; 23.97; 18.90; 21.15. 260-013-202210; 24.35; 19.40; 20.33. 260-014-202210; 24.29; 17.93; 26.18. 260-015-202210; 24.13; 18.53; 23.21.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**