检  测  报  告

试验名称：弹簧特性试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 轻卡气囊总成 | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0010277 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 智能气控开发 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王志伟 电话：18031414583 | 送样日期 | 2022年11月1日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年11月4日 |
| 试验项目 | 弹簧特性试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20221102SQS267试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年11月1日智能气控开发送检的轻卡气囊总成按照GR20221102SQS267试验申请单，检测轻卡气囊总成弹簧特性，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年11月4日—2022年11月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：16.6℃；湿度：19.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2022年12月5日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2023年2月24日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 在室温下，将气囊高度调整到标准高度64mm； - 将气囊充入6bar的气压，记录气囊的弹性力值（设计高度弹性力值），切断气源，密封气囊；设置微机控制电子万能试验机，调节气囊高度，量程为±20mm，记录气囊压缩到最大量程（-20mm）时的弹性力值（最大弹性力值）和气囊的外径。 3.重复5次步骤1、2，记录下每次的设计高度弹性力值、最大弹性力值、气囊外径。

2、评价标准

1.试验后，气囊不能出现破损和异常变形。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 次数; 设计位置弹性力（N）; 气囊外径（mm）; 最大弹性力（N）; 气囊外径（mm）; 最小弹性力值（N）; 气囊外径（mm）. 轻卡气囊总成; 267-005-202211; 1; 4276; 126.51; 7306; 127.93; 2613; 124.63. 2; 4311; 126.44; 7261; 127.98; 2686; 124.44. 3; 4292; 126.75; 7191; 127.73; 2652; 124.63. 4; 4265; 126.36; 7233; 127.82; 2623; 124.78. 5; 4279; 126.43; 7245; 127.56; 2673; 124.38. 267-006-202211; 1; 4198; 124.73; 7218; 126.27; 2605; 123.73. 2; 4187; 125.52; 7204; 126.44; 2563; 123.09. 3; 4178; 125.53; 7072; 126.64; 2580; 122.98. 4; 4139; 125.67; 7065; 126.55; 2538; 122.71. 5; 4079; 125.36; 6969; 126.85; 2513; 122.79. 其他评论：试验后，气囊没有出现破损和异常变形.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**