检  测  报  告

试验名称：坐垫泡沫压陷硬度

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 坐垫发泡总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011281 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李宁 电话：18202296300 | 送样日期 | 2022年12月2日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年12月5日 |
| 试验项目 | 坐垫泡沫压陷硬度 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20221202SQS291试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2022年12月2日座椅开发部送检的坐垫发泡总成,按照GR20221202SQS291试验申请单，检测坐垫泡沫压陷硬度 ，不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年12月5日—2022年12月5日 |  |
| --- | --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |  |
| 试验人员： | 祁翔 |  |
| 环境温/湿度： | 温度：10.1℃；湿度：26.9% |  |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡棉压缩硬度试验机 | Q-014 | WZN-9010 | 深圳市维智纳精密仪器有限公司 | ±0.5%F.S | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.采用φ200mm的试验压盘压陷坐垫泡沫，首先进行预压3次，压陷为坐垫泡沫厚度的70%，之后进行压陷坐垫的40%，保留30s，读取其数值。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 结果（N）. 坐垫发泡总成; 291-001-202212; 426N. 291-002-202212; 410N.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**