检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主驾靠背发泡 | 车 型 | 欧马可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0010863 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李燕龙 电话：15301355079 | 送样日期 | 2022年12月2日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年1月4日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6343-2009 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2022年12月02日座椅开发部送检的欧马可主驾靠背发泡按照 GB/T 6343-2009进行密度试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年1月4日—2023年1月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2023年12月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 1.2称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

55kg/m3-60 kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 主驾靠背发泡 292-003-202212. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 101.75; 101.72; 100.64; 101.37; 109237.52844; 6.5; 59.5. 宽; 100.32; 100.62; 101.76; 100.9. 高; 10.27; 11.01; 10.75; 10.68. NO.2; 长; 101.34; 101.76; 100.66; 101.25; 114719.6925; 7.0; 61.02. 宽; 102.53; 101.22; 101.65; 101.8. 高; 11.38; 11.02; 10.98; 11.13. NO.3; 长; 100.61; 101.04; 100.62; 100.76; 129268.953792; 8.1; 62.66. 宽; 100.91; 100.71; 100.97; 100.86. 高; 12.53; 13.00; 12.64; 12.72. NO.4; 长; 100.21; 100.14; 101.47; 100.61; 128645.9826; 7.7; 59.85. 宽; 101.23; 101.60; 100.18; 101.00. 高; 12.61; 12.80; 12.56; 12.66. NO.5; 长; 100.31; 100.80; 101.56; 100.66; 10977415904; 7.5; 68.32. 宽; 102.18; 101.64; 101.95; 101.92. 高; 10.72; 11.09; 10.28; 10.70. 平均值（kg/m3）; 62.27.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**