检  测  报  告

试验名称：耐候性-热循环

| 主检： |  | 日期： | 2023年1月2日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 下卧铺总成 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | H470400000250 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李宁 电话：18202296300 | 送样日期 | 2022年12月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年12月30日 |
| 试验项目 | 耐候性-热循环 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20221228SQS308试验申请单 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2022年12月28日座椅开发部送检的下卧铺总成按照GR20221228SQS308试验申请单，进行耐候性-热循环，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年12月30日—2023年1月1日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：7.0℃；湿度：28.3 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.90℃X4H→25℃X0.5H→-40℃X1.5H→25℃X0.5H,为一个循环，共4个循环。

2、评价标准

1.不得出现龟裂、破损、变形等异常，且不影响总成正常操作。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果. 下卧铺总成; 308-001-202212; 试验后，没有出现龟裂、破损、变形等异常，总成正常操作没有影响。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**