检  测   报  告

试验名称：热老化

| 主检： |  | 日期： | 2022年12月4日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月4日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月4日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 解锁手柄固定座/副驾右侧罩壳/主驾靠背一级调节解锁手柄/主驾驶左侧大护板-无腰托孔 | 车 型 | M4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0011111/SLT0011052/ SLT0011942/ SLT0010945 | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 步国庆 电话：18801219730 | 送样日期 | 2022年12月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年1月5日 |
| 试验项目 | 热老化 |  |  |
| 试验标准 | Q/FT V043 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2022年12月8日座椅开发部送检的M4解锁手柄固定座/副驾右侧罩壳/主驾靠背一级调节解锁手柄/主驾驶左侧大护板-无腰托按照 Q/FT V043《商用车老化通用规范》，进行热老化试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年1月5日—2023年1月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：7.7℃；湿度：24.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

85°±2°×48h

2、评价标准

外观无开裂、收缩、翘曲、粉化、发粘、发霉、析出物等现象.

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验后是否出现外观无开裂、收缩、翘曲、粉化、发粘、发霉、析出物等现象. 解锁手柄固定座; 293-005-202212; 否. 副驾右侧罩壳; 293-006-202212; 否. 主驾靠背一级调节解锁手柄; 293-007-202212; 否. 主驾驶左侧大护板-无腰托; 293-008-202212; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**