检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 靠背泡沫/座垫泡沫 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 徐海峰 电话：18610116273 | 送样日期 | 2023年2月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年2月20日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6343-2009 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年2月16日项目部送检的J6L靠背泡沫/座垫泡沫按照 GB/T 6343-2009进行密度试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年2月20日—2023年2月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：50% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2023年12月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

≥50 kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 靠背泡沫 012-002-202302. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 49.64; 50.56; 50.37; 50.19; 126228.477375; 7; 55.45. 宽; 50.38; 50.25; 50.13; 50.25. 高; 49.96; 50.01; 50.17; 50.05. NO.2; 长; 50.28; 50.24; 50.26; 50.26; 125924.6709; 6.6; 52.41. 宽; 50.01; 49.56; 50.00; 49.86. 高; 50.38; 50.15; 50.22; 50.25. NO.3; 长; 49.55; 49.74; 49.66; 49.65; 123337.22; 6.7; 54.3. 宽; 49.45; 49.55; 49.80; 49.6. 高; 49.67; 50.45; 50.13; 50.083. NO.4; 长; 49.81; 49.96; 49.76; 49.843; 124512.1291; 6.5; 52.2. 宽; 50.12; 50.31; 50.45; 50.293. 高; 50.25; 49.35; 49.41; 49.670. NO.5; 长; 50.88; 50.33; 50.09; 50.433; 126485.9370; 6.7; 53.0. 宽; 50.49; 50.33; 49.88; 50.122. 高; 49.89; 50.04; 49.85; 49.927. 平均值（kg/m3）; 53.47. 样品名称及编号; 座垫泡沫 012-001-202302. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度. （kg/m³）. NO.1; 长; 49.94; 50.27; 49.99; 50.067; 122263.1388; 6.9; 56.4. 宽; 49.32; 49.42; 49.47; 49.403. 高; 49.23; 49.56; 49.50; 49.430. NO.2; 长; 50.48; 50.93; 50.72; 50.710; 125148.8824; 6.7; 53.5. 宽; 50.24; 49.25; 49.73; 49.740. 高; 49.13; 50.18; 49.54; 49.617. NO.3; 长; 49.54; 49.08; 49.52; 49.380; 121855.5780; 6.7; 55.0. 宽; 49.95; 50.25; 50.26; 50.153. 高; 49.14; 49.12; 49.35; 49.203. NO.4; 长; 49.10; 49.09; 49.27; 49.153; 122275.3066; 6.5; 53.2. 宽; 50.80; 50.38; 50.32; 50.500. 高; 49.30; 49.32; 49.16; 49.260. NO.5; 长; 49.42; 49.98; 49.54; 49.647; 123214.7522; 6.8; 55.2. 宽; 49.76; 50.04; 50.20; 50.000. 高; 49.47; 49.70; 49.74; 49.637. 平均值（kg/m3）; 54.7.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**