检  测  报  告

试验名称：污染性

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 靠背泡沫/座垫泡沫 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 徐海峰 电话：18610116273 | 送样日期 | 2023年2月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年2月21日 |
| 试验项目 | 污染性 |  |  |
| 试验标准 | JF03-17-2010中4.8 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年2月16日项目部送检的J6L靠背泡沫/座垫泡沫按照 JF03-17-2010进行污染性试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年2月21日—2023年2月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：9.3℃；湿度：22.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2023年11月07日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

样品尺寸按4.7.1项规定，取与样品贴合使用的材料两片，尺寸稍大于泡沫尺寸。在泡沫上面和下面各放置一片，再用尺寸稍大于泡沫尺寸的玻璃板将贴合好的样品夹在中间，水平放置。在玻璃上面加载0.5kg（包括上面玻璃板的重量），然后在80℃±2℃的鼓风干燥恒温箱中放置22h，取出后对贴合的装饰材料表面进行目测检查。

2、评价标准

装饰材料表面不应有诸如颜色变化等污染或异常现象。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果描述. 座垫泡沫; 012-001-202302; 装饰材料表面未出现诸如颜色变化等污染或异常现象。. 靠背泡沫; 012-002-202302; 装饰材料表面未出现诸如颜色变化等污染或异常现象。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**