检  测  报  告

试验名称：永久变形

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 靠背泡沫/座垫泡沫 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 徐海峰 电话：18610116273 | 送样日期 | 2023年2月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年2月18日 |
| 试验项目 | 永久变形 |  |  |
| 试验标准 | JF03-17-2010 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年2月16日项目部送检的J6L靠背泡沫/座垫泡沫按照 JF03-17-2010进行永久变形检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年2月18日—2023年2月28日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2023年11月7日 |
|  | 高压加速老化试验箱 | R-088 | SRPCT-35 | 苏瑞电子设备（北京）有限公司 | / | 2023年11月7日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

≤14%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

靠背. 样件名称及编号; 序号; 试验前高度（mm）; 试验后高度（mm）; 永久变形（%）. 靠背泡沫 012-002-202302; 1#; 24.61; 20.64; 16.13. 2#; 24.51; 21.01; 14.28. 3#; 25.18; 21.11; 16.16. 4#; 25.05; 21.10; 15.77. 5#; 25.12; 20.73; 17.48. 永久变形中值 （%）; 15.77. 座垫. 样件名称及编号; 序号; 试验前高度（mm）; 试验后高度（mm）; 永久变形（%）. 座垫泡沫 012-001-202302; 1#; 25.28; 21.03; 16.81. 2#; 25.45; 21.91; 13.91. 3#; 25.74; 21.04; 18.26. 4#; 25.40; 21.24; 16.38. 5#; 26.12; 22.22; 14.93. 永久变形中值 （%）; 16.38.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**