检  测  报  告

试验名称： 折弯强度(室温和-40℃)

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 4-4变径接头 | 车 型 | 重汽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010099 | 样品数量 | 10件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 13051258130 | 送样日期 | 2023年3月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年3月11日 |
| 试验项目 | 折弯强度(室温和-40℃) |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230308SQS027申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月8日安路普工厂送检的4-4变径接头依据编号 GR20230308SQS027申请单 进行折弯强度（室温和-40℃）检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月11日—2023年3月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：50% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2023年7月27日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

- 分别在室温环境和-40℃低温环境下测试； - 将接头垂直固定在压力试验机上，用压力机压住接头，以1mm/s的速度缓慢运行直至接头破坏为止，记录压力值； - 对每产品做5个

2、评价标准

轴向：φ4接头≥150N，φ6接头≥250N，接头不允许折断。 径向：φ4接头≥30N，φ6接头≥50N，接头不允许折断。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 环境; Φ4 端. 轴向 施加力（N）; 是否断裂; 径向 施加力（N）; 是否断裂. 变径接头 4-4; 027-021-202303; 常温; 381.82; 否; 145.92; 否. 027-022-202303; 337.02; 否; 139.38; 否. 027-023-202303; 218.44; 否; 95.08; 否. 027-024-202303; 388.24; 否; 79.06; 否. 027-025-202303; 342.10; 否; 85.92; 否. 027-026-202303; -40℃; 402.42; 否; 74.12; 否. 027-027-202303; 343.82; 否; 84.30; 否. 027-028-202303; 401.78; 否; 61.94; 否. 027-029-202303; 379.16; 否; 68.96; 否. 027-030-202303; 416.56; 否; 57.58; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**