检  测  报  告

试验名称:气阀接头气管拉脱力试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 腰托气管 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 董启辉 电话：13933995680 | 送样日期 | 2023年3月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年3月9日 |
| 试验项目 | 气阀接头气管拉脱力试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20230308SQS026试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月8日智能气控产品开发部送检的腰托气管按照GR20230308SQS026试验申请单，进行气阀接头气管拉脱力试验，结果不予评价。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月9日—2023年3月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：13.4℃；湿度：34.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.在常温环境下，将气阀所用气管按照要求插接在气阀气嘴接头上，插接到位，气管在气嘴上端面与另一移动夹具固定点长度需大于150mm以上；（不通气压）。 - 2.将气阀阀体和气管分别固定，沿气管与接头竖直方向以25±3mm/min的速度匀速运动，直至气管与接头拉脱分离为止，记录拉脱过程中的瞬间最大力值。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 序号; 力值（N）. 腰托气管; 026-001-202302; 1#; 89.40. 2#; 94.26. 3#; 89.92. 026-002-202302; 1#; 70.36. 2#; 79.94. 3#; 84.58. 026-003-202302; 1#; 80.82. 2#; 83.30. 3#; 80.06.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**