检  测  报  告

试验名称:高低温耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年2月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | PA11软管 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 董启辉 电话：13933995680 | 送样日期 | 2023年3月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年3月8日 |
| 试验项目 | 高低温耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20230307SQS025试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月7日智能气控产品开发部送检的PA11软管按照GR20230307SQS025试验申请单，进行高低温耐久试验，结果不予评价。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月8日—2023年3月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：13.3℃；湿度：35.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2023年11月7日 |
| 2 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将测试件在80℃，-40℃环境下各放置2小时； - 快速取出软管，在黄色标记处弯曲90°2~3次（单一方向），待试样恢复至室温后，拍照记录,观察折痕状况； - 重复试验步骤1~2，直到软管从黄色处断裂或完成10个循环。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述. PA11软管; 025-001-202303 （ D1 ）; 10次循环后，软管未断裂。. 025-002-202303 （ D2 ）; 10次循环后，软管未断裂。. 025-003-202303 （ Y1 ）; 10次循环后，软管未断裂。. 025-004-202303 （ Y2 ）; 10次循环后，软管未断裂。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**