检  测  报  告

试验名称：拉脱力（高温、常温和-40℃）

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 4-6变径接头接气管 | 车 型 | 重汽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 15件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 电话：13051258130 | 送样日期 | 2023年3月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年3月13日 |
| 试验项目 | 拉脱力（高温、常温和-40℃） |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20230308SQS027试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月8日安路普工厂送检的重汽4-6变径接头接气管按照GR20230308SQS027试验申请单，检测拉脱力（高温、常温和-40℃），经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月13日—2023年3月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2023年11月7日 |
| 2 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2023年7月27日 |
| 3 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1）随机选取长度600mm的样品； 2)在常温下，使用工装将气管插入气阀接头或两通/三通接头中，插入前气管不允许加热，气管要插到接头的根部，不能有任何损伤； 3）将装配好的样件放入70℃的高温试验箱中，保持2h后，迅速取出安装在拉力试验机上进行试验； 4）将装配好的样件放入-40℃的低温试验箱中，保持2h后，迅速取出安装在拉力试验机上进行试验； 5）将气阀(接头）固定，沿接头方向以25±3mm/min速度直至将气管拉脱为止； - 6）记录拉脱时的力值。

2.评价标准

常温、低温接头拉脱力≥100N，高温接头拉脱力≥80N

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 环境; 拉脱力（N）. 4-6变径接头接气管; 027-046-202303; 常温; 45.56. 027-047-202303; 96.64. 027-048-202303; 72.22. 027-049-202303; 84.40. 027-050-202303; 101.12. 027-051-202303; -40℃; 123.06. 027-052-202303; 93.32. 027-053-202303; 87.62. 027-054-202303; 111.88. 027-055-202303; 80.92. 027-056-202303; 70℃; 51.60. 027-057-202303; 81.86. 027-058-202303; 76.54. 027-059-202303; 74.82. 027-060-202303; 87.78.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**