检  测  报  告

试验名称：镜面曲率半径

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 镜片 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | REM0010524/REM0010550 | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 后视镜开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 18201382432 | 送样日期 | 2023年3月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年3月20日 |
| 试验项目 | 镜面曲率半径 |  |  |
| 试验标准 | Q/BJORV S 0306 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对 2023年3月16日后视镜开发部部送检的 B41V镜片总成按照 Q/BJORV S 0306进行镜面曲率半径检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月20日—2023年3月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：17 ℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲率仪 | L-133 | R32-TE | 北京同锐鑫科技有限公司 | 0.001mm | 2023年11月26日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将后视镜放在水平面上，仪器通过反射面中心，并平行于镜子B线段或垂直于该线段上，距离全长的1/3、1/2、2/3处，横向纵向各测量一次，按公式rp1=(r1+r1′)/2 rp2=(r2+r2′)/2 rp3=(r3+r3′)/2 r=(rP1+rp2+rp3)/3计算。

2、评价标准

SR=1260±60mm

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 项目; 1/3; 1/2; 2/3. r1; r1′; r2; r2′; r3; r3′. 镜片; 033-001-202303; 测量值mm; 0.382; 0.396; 0.384; 0.394; 0.385; 0.399. 曲率半径r mm; 1282. 033-002-202303; 测量值mm; 0.398; 0.429; 0.397; 0.401; 0.389; 0.393. 曲率半径r mm; 1248. 033-003-202303; 测量值mm; 0.398; 0.390; 0.392; 0.395; 0.401; 0.427. 曲率半径r mm; 1250. 033-004-202303; 测量值mm; 0.394; 0.393; 0.389; 0.392; 0.394; 0.412. 曲率半径r mm; 1264. 033-005-202303; 测量值mm; 0.394; 0.397; 0.395; 0.405; 0.394; 0.412. 曲率半径r mm; 1252. 033-006-202303; 测量值mm; 0.399; 0.392; 0.402; 0.396; 0.394; 0.415. 曲率半径r mm; 1251.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**