检  测  报  告

试验名称：镜片失真率

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 镜片 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | REM0010524/REM0010550 | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 后视镜开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 18201382432 | 送样日期 | 2023年3月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年3月20日 |
| 试验项目 | 镜片失真率 |  |  |
| 试验标准 | Q/BJORV S 0306 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对 2023年3月16日后视镜开发部部送检的 B41V镜片总成按照 Q/BJORV S 0306进行镜片失真率检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月20日—2023年3月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：17 ℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后视镜失真仪 | Q-037 | RM-DCR | 北京同锐鑫科技有限公司 | ±2% | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

同心圆法：再把镜片分别放在检测仪上检测，读取测量值。屏幕对车镜之间的距离300mm。 - 在屏幕上划同心圆，间隔10mm，8条等角线穿过同心圆中心，中心应当开一个孔，用于拍摄同心圆在镜子上的图像。 - 通过屏幕上同心圆位置上的孔拍摄镜中心圆的图像。纵横比较大的镜子进行长度变形测量时，按照以下方式进行，以使镜子的整个长度可以被同心圆盖住。 - 计算失真率 通过等式计算失真率 式中，b:失真率（%） Rmax：与平均半径R比较变形最大的半径（mm）； R：平均半径（mm）。 其中, 式中，a、bh：变形最大的圆环与通过中心8等分的交点

2、评价标准

镜片失真率≤3%

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 失真率%. 镜片; 033-001-202303; 0.435. 033-002-202303; 1.668. 033-003-202303; 1.930. 033-004-202303; 1.665. 033-005-202303; 1.038. 033-006-202303; 0.480.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**