检  测  报  告

试验名称：发泡软泡粘合性能

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 40%靠背发泡总成 | 车 型 | V71 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L002152804 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张磊 电话：17777876163 | 送样日期 | 2023年3月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年3月23日 |
| 试验项目 | 发泡软泡粘合性能 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230227SQS017的申请单 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月16日座椅开发部送检的40%靠背发泡总成按照GR20230227SQS017申请单进行发泡软泡粘合性能检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月23日—2023年3月24日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2023年11月7日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

测试方法： a) 将泡沫放置在高低温试验箱内； b) 在-20 ℃环境下放置4个小时，沿垂直方向将发泡软层撕开； c) 在80 ℃环境下放置4个小时，沿垂直方向将发泡软层撕开； d) 在-20 ℃环境下放置4个小时，然后在80 ℃环境下放置4个小时，沿垂直方向将发泡软层撕开。

2、评价标准

测试要求：剥离软垫时，在软泡垫或发泡撕裂前，粘接面不应分离。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 低温-20℃结果; 高温80℃结果; 低温-20℃， 高温80℃结果. 40%靠背发泡总成; 017-005-202302; 软泡垫撕裂前，粘接面未分离; 软泡垫撕裂前，粘接面未分离; 软泡垫撕裂前，粘接面未分离.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**