检  测  报  告

试验名称：硬度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前排驾驶员靠背发泡总成（有气囊）/副驾坐垫泡沫总成（4WP）/60%靠背发泡总成/40%靠背发泡总成/100%座垫发泡总成 | 车 型 | V71 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L002152793/L002152798/ L002152801/L002152804/ L002187704 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张磊 电话：177777876163 | 送样日期 | 2023年3月16日 |
| 试验地点 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年3月30日 |
| 试验项目 | 硬度 |  |  |
| 试验标准 | GWT A M77-41：2019-07编号 GR20230227SQS017申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月16日座椅开发部送检的V71前排驾驶员靠背发泡总成（有气囊）/副驾坐垫泡沫总成（4WP）/60%靠背发泡总成/40%靠背发泡总成/100%座垫发泡总成按照 GWT A M77-41：2019-07及编号 GR20230227SQS017申请单进行硬度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月30日—2023年3月30日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 河北光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫硬度测试仪 | HBGR-SY-YQ-004 | XPYD | 长春市新科实验仪器设备有限公司 | ±0.5%F.S | 2024年3月22日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

c）等待30s，增加压力，压头以（100±20）mm/min匀速压陷泡沫基础厚度的50%，保持20s，读取数值；

2、评价标准

前排靠背景中区域硬度要求80±10N（6±0.5Kpa，ref），侧翼区域硬度要求14±3N（8±0.5Kpa，ref）； 前排坐垫景中区域硬度要求158±15N（6±0.5Kpa，ref），侧翼区域硬度要求15±3N（8±0.5Kpa，ref）； 后排靠背景中区域硬度要求80±10N（6±0.5Kpa，ref），侧翼区域硬度要求12±3N（8±0.5Kpa，ref）； 后排坐垫景中区域硬度要求120±15N（6±0.5Kpa，ref），中间位置硬度要求9±3N（8±0.5Kpa，ref），两侧区域硬度要求15±3N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 景中硬度（N）; 侧翼/中间硬度（N）. 前排驾驶员靠背泡沫总成（有气囊）; 017-006-202302; 71; 左侧; 13. 右侧; 14. 副驾坐垫泡沫总成（4WP）; 017-007-202302; 169; 左侧; 14. 右侧; 13. 60%靠背发泡总成; 017-008-202302; 76; 左侧; 14. 右侧; 14. 40%靠背发泡总成; 017-009-202302; 88; 左侧; 10. 右侧; 11. 100%座垫发泡总成; 017-010-202302; 右侧; 110; 左侧; 12. 右侧; 14. 左侧; 106; 中间位置; 9.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**