检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 靠背标准样块/副驾坐垫标准样块/100%座垫标准样块 | 车 型 | V71 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张磊 电话：17777876163 | 送样日期 | 2023年3月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年3月20日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | Q/CC JT319-2013 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月16日座椅开发部送检的V71前排驾驶员靠背发泡总成（有气囊）/主驾座垫泡沫总成（6WP）/腿托发泡总成60%靠背发泡总成/40%靠背发泡总成/100%座垫发泡总成 按照 GB/T 6343-2009进行密度试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 靠背标准样块涵盖件号 LO02152793/L002152801/L002152804, 副驾坐垫标准样块涵盖件号 L002152798，100%座垫标准样块涵盖件号 L002187704。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年3月20日—2023年3月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：22 ℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2023年12月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

靠背发泡密度≥40kg/m3，坐垫发泡密度≥60kg/m3，腿托发泡≥45Kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 靠背标准样块/017-001-202302. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 101.31; 101.67; 101.71; 101.66; 118838.4205; 6.7; 56.4. 宽; 97.33; 96.75; 96.30; 96.79. 高; 11.99; 12.03; 12.21; 12.08. NO.2; 长; 101.83; 101.81; 102.08; 101.90; 121410.8916; 6.7; 55.2. 宽; 96.98; 96.33; 96.41; 96.57. 高; 12.63; 12.07; 12.31; 12.34. NO.3; 长; 101.70; 101.45; 101.31; 101.49; 122483.5814; 6.7; 54.7. 宽; 96.27; 96.80; 96.43; 96.50. 高; 12.24; 12.59; 12.69; 12.51. NO.4; 长; 101.14; 101.22; 101.58; 101.31; 121394.9294; 6.6; 54.4. 宽; 96.21; 96.07; 96.83; 96.37. 高; 12.58; 12.41; 12.31; 12.43. NO.5; 长; 101.74; 101.39; 101.09; 101.41; 119862.9335; 6.4; 53.4. 宽; 96.23; 96.52; 96.72; 96.49. 高; 12.17; 12.32; 12.26; 12.25. 平均值（kg/m3）; 54.8. 样品名称及编号; 副驾坐垫标准样块/017-002-202302. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度. （kg/m³）. NO.1; 长; 102.51; 102.31; 102.36; 102.34; 116587.4817; 7.7; 66.0. 宽; 96.80; 96.79; 97.04; 96.88. 高; 11.84; 11.25; 12.17; 11.75. NO.2; 长; 101.54; 101.79; 101.82; 101.72; 116513.3619; 7.7; 66.1. 宽; 96.14; 96.17; 96.06; 96.12. 高; 11.96; 11.84; 11.95; 11.92. NO.3; 长; 102.01; 102.01; 102.27; 102.10; 123857.8678; 7.6; 61.4. 宽; 96.86; 96.57; 96.95; 96.79. 高; 12.70; 12.39; 12.51; 12.53. NO.4; 长; 102.18; 102.55; 101.73; 102.53; 116696.4891; 7.5; 64.3. 宽; 96.85; 96.78; 96.72; 96.78. 高; 11.72; 11.78; 11.91; 11.80. NO.5; 长; 102.69; 102.44; 102.21; 102.45; 121314.7166; 7.5; 61.8. 宽; 97.01; 96.89; 97.37; 97.09. 高; 12.41; 12.20; 11.98; 12.20. 平均值（kg/m3）; 63.9. 样品名称及编号; 100%座垫标准样块/017-003-202302. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度. （kg/m³）. NO.1; 长; 101.31; 101.96; 101.91; 101.73; 115140.1279; 6.5; 56.5. 宽; 96.62; 96.47; 96.47; 96.52. 高; 11.63; 11.71; 11.84; 11.73. NO.2; 长; 101.09; 101.45; 101.41; 101.32; 111507.4482; 6.6; 59.2. 宽; 96.22; 96.51; 96.39; 96.37. 高; 11.13; 11.33; 11.80; 11.42. NO.3; 长; 101.83; 101.65; 101.05; 101.51; 112801.634; 6.40; 56.7. 宽; 96.48; 96.32; 96.25; 96.35. 高; 11.57; 11.64; 11.39; 11.53. NO.4; 长; 101.51; 101.21; 101.43; 101.38; 115284.8042; 6.6; 57.2. 宽; 96.01; 96.02; 96.01; 96.01. 高; 11.67; 12.03; 11.83; 11.84. NO.5; 长; 101.26; 101.81; 101.85; 101.64; 113405.0993; 6.7; 59.1. 宽; 96.85; 96.43; 96.15; 96.48. 高; 11.52; 11.75; 11.43; 11.57. 平均值（kg/m3）; 57.4.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**