检  测  报  告

试验名称：75%压缩永久变形

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 100%座垫发泡标准样块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L002187704 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张磊 电话：17777876163 | 送样日期 | 2023年4月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年4月13日 |
| 试验项目 | 75%压缩永久变形 |  |  |
| 试验标准 | Q/CC JT319-2013 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月8日座椅开发部送检的100%座垫发泡标准样块按照 Q/CC JT319-2013进行75%压缩永久变形试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月13日—2023年4月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：20.2℃；湿度：33.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2023年7月27日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

≤15%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 序号; 试验前高度（mm）; 试验后高度（mm）; 75%压缩永久变形（%）. 100%座垫发泡标准样块038-001-202303; 1#; 26.15; 23.50; 10.13. 2#; 26.19; 23.30; 11.03. 3#; 26.13; 23.88; 8.06. 4#; 26.45; 24.41; 7.71. 5#; 26.11; 23.49; 10.03. 75%压缩永久变形中值 （%）; 10.03.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**