检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 100%座垫发泡标准样块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L002187704 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张磊 电话：17777876163 | 送样日期 | 2023年4月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年4月13日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | Q/CC JT319-2013 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月8日座椅开发部送检的100%座垫发泡标准样块按照Q/CC JT319-2013进行密度试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月13日—2023年4月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：24 ℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2023年12月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

坐垫发泡密度≥60kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 100%座垫发泡标准样块038-001-202303. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 101.85; 102.12; 102.24; 102.07; 116258.5670; 8.1; 69.7. 宽; 96.54; 97.12; 96.41; 96.69. 高; 11.81; 11.92; 11.61; 11.78. NO.2; 长; 101.64; 101.56; 101.26; 101.48; 115133.9621; 7.9; 68.6. 宽; 96.09; 96.06; 95.95; 96.03. 高; 11.86; 11.96; 11.62; 11.81. NO.3; 长; 101.86; 101.56; 101.45; 101.62; 113967.2994; 7.6; 66.7. 宽; 95.85; 96.65; 96.29; 96.26. 高; 11.43; 11.68; 11.84; 11.65. NO.4; 长; 101.67; 101.88; 101.60; 101.71; 114727.2342; 7.6; 66.2. 宽; 96.32; 96.11; 96.12; 96.18. 高; 11.88; 11.75; 11.55; 11.72. NO.5; 长; 101.38; 101.68; 102.04; 101.70; 111792.1713; 7.6; 68.0. 宽; 96.26; 96.13; 96.46; 96.28. 高; 11.85; 11.22; 11.18; 11.41. 平均值（kg/m3）; 67.8.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**