检  测  报  告

试验名称：耐高低温湿热交变实验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主镜镜托总成/左右广角镜托总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | REM0010147/REM0010207/ REM0010151/REM0010211 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 河北质量 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 田健 电话：15532757226 | 送样日期 | 2023年4月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月13日 |
| 试验项目 | 耐高低温湿热交变实验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20230406SQS043申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对 2023年4月6日河北质量送检的H6主镜镜托总成/左右广角镜托总成按照 GR20230406SQS043申请单进行耐高低温湿热交变实验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月13日—2023年4月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23.0℃；湿度：32.0 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2023年7月28日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-023 | KXN-3030D | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | 0.1A 0.1V | 2023年7月27日 |
| 3 | 塞尺 | L-103 | 0.02-1.0 | 史丹利五金工具（上海）有限公司 | / | 2023年7月31日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

程序（一个循环）40℃×95%RH/16h，-40℃/3h，85℃/6h。

2、评价标准

循环4次试样变形2mm以下，不得出现变形、开裂、发粘、变色、功能失效等异常现象。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果描述. 主镜镜托总成; 043-001-202304; 试样变形1.15mm，无开裂、发粘、变色、功能失效等异常现象。. 左广角镜托总成; 043-004-202304; 试样变形0.55mm，无开裂、发粘、变色、功能失效等异常现象。. 右广角镜托总成; 043-006-202304; 试样变形0.35mm，无开裂、发粘、变色、功能失效等异常现象。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**