检  测  报  告

试验名称：高低温实验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 卡扣 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | REM0010299 | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 质量技术科 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 范蒙浩 电话：15373888120 | 送样日期 | 2023年4月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月12日 |
| 试验项目 | 高低温实验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20230420SQS051申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对 2023年4月12日质量技术科送检的H6卡扣按照 GR20230420SQS051申请单进行高低温实验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月12日—2023年4月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：19.8℃；湿度：22.5 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2023年11月7日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1. 将卡扣放在高温80℃下半小时，后取出进行插拔测试； 2. 将卡扣放在低温-40℃下半小时，后取出进行插拔测试。

2、评价标准

反复插拔三次，卡扣无损坏。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 结果描述. 卡扣; 051-001-202304; 高温后，第一次插拔卡扣断裂。. 051-002-202304; 高温后，第一次插拔卡扣断裂。. 051-003-202304; 低温后，第一次插拔卡扣断裂。. 051-004-202304; 低温后，第一次插拔卡扣断裂。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**