检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 靠背标准样块/座垫标准样块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L002063797/L002064868/ L002063982/L002064772 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张磊 电话：17777876163 | 送样日期 | 2023年4月19日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年5月4日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | Q/CC JT319-2013 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月19日座椅开发部送检的靠背标准样块/座垫标准样块按照Q/CC JT319-2013进行密度试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月4日—2023年5月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：24 ℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2023年12月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

前靠、后靠发泡密度大于等于40kg/m3，前座、后座发泡密度大于等于45kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 靠背标准样块049-001-202304. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 101.35; 101.41; 101.79; 101.52; 107871.6100; 6.2; 57.5. 宽; 96.27; 96.64; 96.89; 96.60. 高; 10.99; 10.91; 11.10; 11.00. NO.2; 长; 101.90; 101.89; 101.86; 101.88; 112287.9854; 6.1; 54.3. 宽; 96.68; 95.97; 96.79; 96.48. 高; 11.23; 11.36; 11.68; 11.42. NO.3; 长; 101.36; 101.47; 101.79; 101.54; 113816.5362; 6.0; 52.7. 宽; 96.36; 96.44; 96.78; 96.52. 高; 11.55; 11.56; 11.73; 11.61. NO.4; 长; 101.82; 101.89; 101.92; 101.88; 112564.0384; 6.0; 53.3. 宽; 96.83; 96.79; 96.72; 96.78. 高; 11.02; 11.87; 11.36; 11.42. NO.5; 长; 101.78; 101.71; 101.69; 101.73; 113274.1105; 6.0; 53.0. 宽; 96.30; 96.82; 96.69; 96.60. 高; 11.31; 11.49; 11.78; 11.53. 平均值（kg/m3）; 54.2. 样品名称及编号; 座垫标准样块049-002-202304. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 102.29; 102.19; 102.23; 102.24; 112998.8411; 6.6; 58.4. 宽; 97.12; 96.95; 96.96; 97.01. 高; 11.48; 11.42; 11.28; 11.39. NO.2; 长; 101.73; 101.89; 102.03; 101.88; 102509.1008; 6.3; 61.5. 宽; 97.20; 97.27; 97.73; 97.40. 高; 10.70; 10.56; 9.73; 10.33. NO.3; 长; 101.67; 101.78; 101.86; 101.77; 115325.9941; 6.5; 56.4. 宽; 96.42; 97.56; 97.79; 97.26. 高; 11.75; 11.42; 11.79; 11.65. NO.4; 长; 101.60; 101.73; 101.89; 101.74; 113035.7432; 6.5; 57.5. 宽; 96.94; 97.73; 96.68; 97.12. 高; 11.02; 11.41; 11.89; 11.44. NO.5; 长; 101.24; 101.25; 102.37; 101.62; 110997.7759; 6.6; 59.5. 宽; 97.41; 97.58; 97.76; 97.58. 高; 11.46; 10.89; 11.23; 11.19. 平均值（kg/m3）; 58.6.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**