检  测  报  告

试验名称：钢丝拔出力

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前排驾驶员靠背发泡总成（有气囊） | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L002063797 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张磊 电话：17777876163 | 送样日期 | 2023年4月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年5月11日 |
| 试验项目 | 钢丝拔出力 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20230419SQS049的申请单 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月26日座椅开发部送检的前排驾驶员靠背发泡总成（有气囊）按照编号GR20230419SQS049的申请单进行钢丝拔出力检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月11日—2023年5月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拉力计 | N-165 | WD-500 | 韦度电子 | 0.1N | 2023年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

任选发泡总成上3根预埋钢丝，用卡环枪将卡环打在泡沫打钉孔上（打钉孔可任意选取），使用拉力计沿垂直方向拉卡环，直至钢丝拉脱，读取拉脱时的力值。

2、评价标准

发泡钢丝掉紧槽处拔出力最小为70N

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 序号; 结果描述. 前排驾驶员靠背发泡总成（有气囊）; 049-008-202304; NO.1; 72.0N钢丝拉脱。. NO.2; 124.7N卡环拉脱，钢丝未拉脱。. NO.3; 126.8N卡环拉脱，钢丝未拉脱。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**