检  测  报  告

试验名称：回弹率

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座垫标准样块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L002063982 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张磊 电话：17777876163 | 送样日期 | 2023年5月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年5月17日 |
| 试验项目 | 回弹率 |  |  |
| 试验标准 | Q/CC JT319-2013 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年5月17日座椅开发部送检的座垫标准样块按照Q/CC JT319-2013进行回弹率试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月17日—2023年5月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：54% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫塑料落球回弹测定仪 | Q-016 | XLH-460/500 | 长春新科试验仪器设备有限公司 | ＜1.5 | 2023年11月07日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

方法A 1.落球回弹试验仪器,包括一根内径30 mm一65mm 的透明管子,下落过程中没有旋转，一直处子中心位置。下落高度为500 mm土0.5 mm。球顶部距离试样表面应为 516 mm。因此,零回弹得原点为试样表面上方钢球的直径距离。 如果管子不垂直可能会引起测量误差，钢球在下落或回弹过程中接触管子内壁，测量结果无教。用水平仪或类似装置校准硬基准面以保证水平，并将透阴管及架垂直安放。 钢球直径16mm±0.5mm。 钢球质量为16.3g。 三个试样分别要在1min内至少得到3个有效的回弹值，记录同一个试样回弹率的最大值，取三个最大值的平均值。。

2、评价标准

≥55%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 序号; 第一次（%）; 第二次（%）; 第三次（%）; 最大值（%）; 平均值（%）. 座垫标准样块065-001-202305; NO.1; 56.8; 60.2; 60.7; 60.7; 59.1. NO.2; 58.5; 58.5; 58.5; 58.5. NO.3; 56.8; 58.0; 57.6; 58.0.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**