检  测  报  告

试验名称：压陷性能

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 前排驾驶员靠背发泡总成（有气囊） | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | L002063797 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张磊 电话：177777876163 | 送样日期 | 2023年4月26日 |
| 试验地点 | 河北光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年5月5日 |
| 试验项目 | 压陷性能 |  |  |
| 试验标准 | Q/CC JT319-2013 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年4月26日座椅开发部送检的前排驾驶员靠背发泡总成（有气囊）按照 Q/CC JT319-2013进行压陷性能检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月5日—2023年5月5日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 河北光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫硬度测试仪 | HBGR-SY-YQ-004 | XPYD | 长春市新科实验仪器设备有限公司 | ±0.5%F.S | 2024年3月22日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

65%/25%压陷比≥2.5

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 25%压陷硬度（N）; 65%压陷硬度 （N）; 65%/25% 压陷比. 前排驾驶员靠背发泡总成（有气囊）; 049-003-202304; 84; 454; 5.4.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**