检  测  报  告

试验名称：压陷硬度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主驾驶座垫泡沫总成 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0012340 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 前期质量部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 宋迎超 电话：15930764260 | 送样日期 | 2023年5月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年5月18日 |
| 试验项目 | 压陷硬度 |  |  |
| 试验标准 | GB 10807-2006 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年5月17日项目部送检的J6L主驾驶座垫泡沫总成按照 GB 10807-2006进行压陷硬度检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月18日—2023年5月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡棉压缩硬度试验机 | Q-014 | WZN-9010 | 深圳市维智纳精密仪器有限公司 | ±0.5%F.S | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

采用直径200mm的试验压盘压陷泡沫，首先进行预压3次，压陷为泡沫厚度的70%，之后进行压陷泡沫的40%，保留30s，读取其数值。

2、评价标准

200-270 N

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 硬度（N）. 主驾驶座垫泡沫总成; 067-001-202305; 194. 067-002-202305; 200. 067-003-202305; 204.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**