检  测  报  告

试验名称：耐高温试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 阻尼调节手柄 | 车 型 | 2.0平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011966 | 样品数量 | 12件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 姚明阳 电话：13146042233 | 送样日期 | 2023年5月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年5月26日 |
| 试验项目 | 耐高温试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20230526SQS071试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年5月26日智能气控产品开发部送检的阻尼调节手柄按照 GR20230526SQS071试验申请单进行耐高温试验，对其结果不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年5月26日—2023年5月30日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23.7℃；湿度：52.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2023年11月7日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将三组不同材质的样件分组一起放置在高温试验箱中。 - 试验温度100℃，每隔12h检查一次每组样件是否有变形，并拍照片做记录。 - 保持48h后，若三组样件全部变形，则结束试验；如若三组中只要有一组没有变形，则将温度调高到120℃，再坚持48h后结束试验。在此期间继续每隔12h检查一次每组样件变形情况，并拍照片做记录。 - 温度提高到120℃后，若第一个12h检查时发现所有样件都出现变形，也可结束试验，拍照记录样件变形情况。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结束. 阻尼调节手柄; 071-001-202305; 试验后，该样件没有出现变形。. 071-002-202305; 试验后，该样件没有出现变形。. 071-003-202305; 试验后，该样件没有出现变形。. 071-004-202305; 试验后，该样件没有出现变形。. 071-005-202305; 试验后，该样件没有出现变形。. 071-006-202305; 试验后，该样件没有出现变形。. 071-007-202305; 试验后，该样件没有出现变形。. 071-008-202305; 试验后，该样件没有出现变形。. 071-009-202305; 试验后，该样件没有出现变形。. 071-010-202305; 试验后，该样件没有出现变形。. 071-011-202305; 试验后，该样件没有出现变形。. 071-012-202305; 试验后，该样件没有出现变形。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**