检  测  报  告

试验名称：常温、高温、低温寿命试验

| 主检： |  | 日期： | 2023年04月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年04月28日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年04月28日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 1.0气囊总成（华实囊皮） | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0013298 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 智能气控开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王志伟 电话:18031414583 | 送样日期 | 2023年3月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年4月15日 |
| 试验项目 | 常温、高温、低温寿命试验 |  |  |
| 试验标准 | QGR-SYQL04-2002 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年3月23日智能气控开发部送检的1.0气囊总成（华实囊皮）依据QGR-SYQL04-2002进行常温、高温、低温寿命试验，经检测符合要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年4月15日--- 2023年5月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.3℃；湿度：36.0% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械式弹簧疲劳试验机（带环境） | Q-011 | TPJ-15 | 济南试验仪器设备厂 | 5‰ | 2023年11月7日 |
|  | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

常温寿命试验： 1. 空气弹簧在进行试验前，应先测试空气弹簧的最大外径（在最大外径处要用白色记号笔做好标记）和密封性，保证试验样件满足要求，并记录相应的数值； 2. 在常温环境下，将测试合格的空气弹簧调整至需要的设计高度，固定在试验台上，向空气弹簧内充入0.6MPa的压力后，关闭截止阀； 3. 以±15mm的振幅、2.0~3.0Hz的频率进行往返振动，试验过程中，根据实际情况可以采取必要的冷却方式； 4. 试验期间，每隔24h进行一次检查，检查采用如下方法： 1）测量空气弹簧标记处的直径； 2）检测气密性（水检法或压差法均可）； 5. 当出现以下情况之一时，停止试验并以此时累计的震动次数作为空气弹簧的台架寿命次数： 1）空气弹簧24h的压降达到0.1MPa（用水检时产生气泡）； 2）出现气囊表面帘布线外漏，即认为空气弹簧已损坏； 3）气囊膨胀最大直径超过设计允许的5%。 6. 若空气弹簧达到规定的寿命次数而未损坏时，可停止试验，但要测试此时最大外径和密封性，并记录数值。 高温寿命试验： 整个试验过程中空气弹簧一直保持在+60℃的环境中，试验期间，每隔12h进行一次外径和密封性检查。 耐低温试验： 1.将空气弹簧调整至需要的设计高度，固定在试验台上，向空气弹簧内充入0.6MPa的压力后，关闭截止阀； 2.在-40℃保持2h后，以±15mm、0.2Hz，振动150次，停止10分钟然后再振动150次，停止10分钟，共进行1500次，整个试验过程中空气弹簧要一直保持在-40℃的环境中。

2、评价标准

- 常温寿命试验： - 寿命达到400万次； - 高温寿命试验： - ≥100万次。 - 低温试验： - 1.囊皮表面不能有开裂、起皮。 2.测试密封性合格。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验环境; 结果描述; 备注. 1.0气囊总成（华实囊皮）; 037-001-202303; 常温; 试验后，囊皮没有出现开裂和起皮，密封测试压降0.05Mpa，充气状态下，气囊直径为109.32mm。; 客户要求只做常温下试验. 037-002-2023033; 高温60℃; 试验后，囊皮没有出现开裂和起皮，密封测试压降0.07Mpa，囊皮出现膨胀，气囊没有充气状态下，直径为103.46mm。; 客户要求只做高温和低温下的试验。. 低温-40℃.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**