	[image: image1.png]



	关于对4月份3-4周度零部件定期理化检测不合格问题的处理通报
福田时代外通字〔2023〕第310号
Forland Externa Announce 〔2023〕 No. 310
□通知    ■通报       □请示     □纪要     □报告    □计划    
□NOTICE  ■ANNOUNCE   □INQUIRY  □MINUTES  □REPORT  □PLAN   
	表号: FTBG.10002.02.C

ListNo.:FTBG.10002.02.C

	
	
	生效日期:2021-5-11
Effective Date:2021-5-11

	
	
	■公  开 Non-confidential
□非公开 Confidential

	会签人签字
Counter-signed By
	各相关单位：
为督促供应商提升质量意识、提高零部件质量水平，根据时代事业部质量管理部提报的定期理化检测不合格零部件明细，现对2023年4月份3-4周度不合格零部件通报并处理如下：

1、根据《2023年时代业务采购质量协议》3.3定期监督抽查质量问题索赔标准：
①对2种首次不合格的严重质量问题供应商按2000元/项索赔，合计索赔4000元；
②对22种首次不合格的一般质量问题的供应商按1000元/项索赔，合计索赔22000元；
③对2种重复发生不合格且独家供货的零部件降价5%处理。
具体问题明细及处理措施见附表3:不合格零部件及处理措施明细表
2、本次质量索赔金额由财务管理部从责任供应商货款中扣除。

3、要求供应商对问题进行深入分析整改，确保零部件质量符合事业部要求。

特此通报！
附表1：供应商金额索赔汇总表
附表2：重复发生零部件处理明细表
附表3：不合格零部件及处理措施明细表
附表4：《时代业务采购质量协议》索赔、处置标准
未完，见下页。

	冯家坤
	

	王培刚5
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	批示
Written instructions or comments
	批准
Approved by
	审定
Checked by
	审核
Verified by    
	拟文
Drafted by             

	
	
	焦虎
	李兆峰
	刘华栋
	采购管理部

	
	主送 Send To：各相关供应商
抄报Report To：事业部领导、集团采购管理部
抄送CC To：采购管理部、运营管理部、财务管理部、质量管理中心


批准时间：2023 年5月11日                            发放时间：2023年5月11日
Date of approval：5/11 /2023                            Date of Issue：5/11 /2023
附表1：供应商金额索赔汇总表
	序号
	供应商编码
	供应商名称
	索赔金额（元）
	备注

	1
	A1212
	诸城市鼎益汽车部件有限公司
	2000
	1项严重问题

	2
	A1884
	山东希凯特汽车科技发展股份有限公司
	2000
	1项严重问题

	3
	A2332
	潍坊广丰汽车配件有限公司
	2000
	2项一般问题

	4
	A1060
	福日汽车有限公司
	1000
	

	5
	A0250
	河北光华荣昌汽车部件有限公司
	1000
	

	6
	A0122
	山东驼风汽车科技股份有限公司
	1000
	

	7
	Y0159
	山东康泰车西斯汽车零部件有限公司
	1000
	

	8
	A6294
	诸城市鲁信机械有限公司
	1000
	

	9
	A0004
	诸城市义和车桥有限公司
	1000
	

	10
	A0141
	安徽全柴动力股份有限公司
	1000
	

	11
	A0497
	北京宇远汽车部件有限公司
	1000
	

	12
	A2060
	诸城市百特机械制造有限公司
	1000
	

	13
	A0752
	上海市宝山区和平锁厂
	1000
	

	14
	A1118
	衡水衡信汽车零部件有限公司
	1000
	

	15
	A2195
	诸城市奥隆机械有限公司
	1000
	

	16
	A1276
	龙口通力汽车零部件制造有限公司
	1000
	

	17
	E3442
	诸城市硕丰机械科技有限公司
	1000
	

	18
	A1714
	诸城市正宏工贸有限公司
	1000
	

	19
	A6269
	临朐华龙汽车配件有限公司
	1000
	

	20
	A0218
	南京宏峰汽车配件有限公司
	1000
	

	21
	A6445
	湖北东电投电子科技有限公司
	1000
	

	22
	A0652
	河北永昌车辆部件科技有限公司
	1000
	

	23
	A1517
	四川航天世源科技有限公司
	1000
	

	合计
	26000
	


附表2：重复发生零部件处理明细表
	序号
	零部件图号
	零部件名称
	供应商名称
	供应商编码
	处理措施

	1
	L081207010NA0
	支架
	潍坊广丰
	A2332
	降价5%
（1.10-4.24区间供货）

	2
	L0292150108A0
	吊耳
	龙口通力
	A1276
	降价5%
（4.10-4.25区间供货）


附表3：4月份3-4周度理化不合格零部件及处理措施明细表
	序号
	零部件名称
	零部件图号
	供应商名称
	供应商代码
	厂区
	委托单号
	试验
项目
	技术标准
	检测结果
	是否独家
	问题严重程度
	生产潜在影响
	市场潜在影响
	是否重复
	处理措施

	1
	车架总成
	L028000002511
	诸城鼎益
	A1212
	领航
	LF22-2304-D507
	材质(%)510L
	Mn（0.90～1.60）
	0.30 
	是
	严重
	一般
	否
	否　
	索赔2000

	2
	[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


驾驶侧吹脚风道
	L081100000652
	山东希凯特
	A1884
	领航
	LF05-2304-D4
	灰分(%)
	≤1
	12
	是
	严重
	一般
	否
	否
	索赔2000

	3
	销轴
	L028000006127
	福日汽车
	A1060
	领航
	LF22-2304-D489
	金相、硬度
	组织要求回火索氏体（1～4）级；硬度要求（32～39）HRC
	实测为回火索氏体+大量块条状铁素体5级；实测为29.4HRC
	是
	一般
	一般
	否
	否　
	索赔1000

	4
	前下视镜总成
	L0821020007A0
	河北光华荣昌
	A0250
	领航
	LF05-2304-D15
	灰分(%)
	20±3
	7
	是
	一般
	一般
	否
	否
	索赔1000

	5
	空滤器进气塑料管
	L011900000236
	山东驼风
	A0122
	领航
	LF16-2304-D33-2
	灰分(%)
	≤1
	21
	是
	一般
	一般
	否
	否　
	索赔1000

	6
	副车架总成
	W128100000001
	山东康泰车西斯
	Y0159
	领航
	LF06-2303-T33
	中性盐雾试验
	委托要求盐雾试验480h后不应出现红锈现象
	实际在360h试验后出现明显红锈现象
	是
	一般
	一般
	否
	否
	索赔1000

	7
	摇杆总成
	L1315130100A0
	潍坊广丰
	A2332
	领航
	LF13-2303-T09
	中性盐雾试验
	委托要求盐雾试验480h后不应出现红锈现象
	实际在360h试验后出现明显红锈现象
	是
	一般
	一般
	否
	否　
	索赔1000

	8
	副车架总成
	L0281010003A0
	诸城鲁信
	A6294
	领航
	LF06-2304-T02
	中性盐雾试验
	委托要求盐雾试验360h后不应出现红锈现象
	实际在240h试验后出现明显红锈现象
	否
	一般
	一般
	否
	否
	索赔1000

	9
	前桥总成-螺母
	L030000000405
	诸城义和
	A0004
	领航
	LF16-2304-D12
	中性盐雾试验
	委托要求盐雾试验48h后不应出现白锈现象
	实际在40h试验后出现明显白锈现象
	是
	一般
	一般
	否
	否　
	索赔1000

	10
	安装支架 
	L010000001243
	安徽全柴
	A0141
	瑞沃
	LR03-2304-T20
	中性盐雾试验
	144h无红锈
	72h锈蚀
	是
	一般
	一般
	否
	否
	索赔1000

	11
	后动力悬置主动侧支架
	S110100000019
	北京宇远
	A0497
	领航
	LF15-2304-D10
	中性盐雾试验
	委托要求盐雾试验360h后不应出现红锈现象
	实际在168h试验后出现明显红锈现象
	是
	一般
	一般
	否
	否　
	索赔1000

	12
	右悬置支架
	L0101060063A0
	诸城百特
	A2060
	领航
	LF15-2304-D25
	中性盐雾试验
	委托要求盐雾试验360h后不应出现红锈现象
	实际在168h试验后出现明显红锈现象
	是
	一般
	一般
	否
	否　
	索赔1000

	13
	右前门锁总成（PET标签）
	L061000000289
	上海宝山区和平
	A0752
	瑞沃
	LR01-2304-D16
	PET标签
	应无粘接分离、无变色，标签上有条形码、二维码、字符代码等应清晰可读
	试验后二维码和字符代码断缺、模糊不清
	是
	一般
	一般
	否
	否
	索赔1000


	序号
	零部件名称
	零部件图号
	供应商名称
	供应商代码
	厂区
	委托单号
	试验
项目
	技术标准
	检测结果
	是否独家
	问题严重程度
	生产潜在影响
	市场潜在影响
	是否重复
	处理措施

	14
	碳罐支架
	C3110310201A0
	衡水衡信
	A1118
	领航
	LF15-2304-D18
	中性盐雾试验
	360h后不应出现红锈现象
	240h后出现明显红锈现象
	是
	一般
	一般
	否
	否　
	索赔1000

	15
	燃油箱支架
	S111000000222
	诸城奥隆
	A2195
	领航
	LF13-2304-T04
	中性盐雾试验
	480h后不应出现红锈现象
	144h后出现明显红锈现象
	是
	一般
	一般
	否
	否
	索赔1000

	16
	左下支架总成
	S150300000021
	龙口通力
	A1276
	领航
	LF06-2304-T18
	中性盐雾试验
	委托要求盐雾试验360h后不应出现红锈现象
	实际在96h试验后出现明显红锈现象
	是
	一般
	一般
	否
	否　
	索赔1000

	17
	吊耳
	L0295040103A0
	诸城硕丰
	E3442
	领航
	LF13-2304-D22
	金相
	组织要求回火索氏体（1～4）级
	实测为回火索氏体+屈氏体+铁素体5级
	是
	一般
	一般
	否
	否
	索赔1000

	18
	软轴支架总成
	G017200000118
	潍坊广丰
	A2332
	瑞沃
	LR10-2302-D43
	中性盐雾试验
	360h无锈蚀、起泡
	264h锈蚀
	是
	一般
	一般
	否
	否　
	索赔1000

	19
	变速操纵护罩总成
	L017300000152
	诸城正宏
	A1714
	领航
	LF05-2304-T6
	灰分(%)
	20±2
	27 
	是
	一般
	一般
	否
	否
	索赔1000

	20
	随车工具总成
	L0391020002A0
	临朐华龙
	A6269
	领航
	LF08-2304-T28
	中性盐雾试验
	72h后不应出现红锈现象
	48h试验后出现红锈现象
	否
	一般
	一般
	否
	否　
	索赔1000

	21
	驻车制动操纵手柄总成
	W135300000006
	南京宏峰
	A0218
	领航
	LF05-2304-D70
	中性盐雾试验
	72h后不应出现红锈现象
	48h试验后出现红锈现象
	是
	一般
	一般
	否
	否
	索赔1000

	22
	货厢限位板
	G0280170083A0
ZG310-570
	湖北东电投
	A6445
	瑞沃
	LR05-2304-T50
	金相组织
	不允许出现影响使用性能的铸造缺陷、残留铸态组织和组织粗化
	出现组织粗化
	是
	一般
	一般
	否
	否　
	索赔1000

	23
	变速箱软垫总成
	13042101M2050
	河北永昌
	A0652
	瑞沃
	LR10-2304-D070
	臭氧老化
	50PPhm，40℃，70h，无龟裂
	软垫表面龟裂
	否
	一般
	一般
	否
	否
	索赔1000

	24
	货箱安装螺栓
	G085100006797
	四川航天世源
	A1517
	瑞沃
	LR05-2304-T13
	中性盐雾试验
	360h表面不允许出现锈蚀、起泡现象
	288h锈蚀
	是
	一般
	一般
	否
	否　
	索赔1000

	25
	支架
	L081207010NA0
	潍坊广丰
	A2332
	领航
	LF15-2304-T02
	中性盐雾试验
	委托要求盐雾试验360h后不应出现红锈现象
	实际在240h试验后出现明显红锈现象
	是
	一般
	一般
	否
	是
	降价5%
（1.10-4.24区间供货）

	26
	吊耳
	L0292150108A0
	龙口通力
	A1276
	领航
	LF13-2304-D24
	金相
	组织要求回火索氏体（1～4）级
	实测为回火索氏体+屈氏体+铁素体5级
	是
	一般
	一般
	否
	是
	降价5%
（4.10-4.25区间供货）


附表4：《时代业务2023年采购质量协议》索赔、处置标准
3.3定期监督抽查质量问题索赔标准
	质量问题严重程度
	对生产过程的潜在影响程度（a）
	对市场存在较为严重的潜在影响（b）
	是否重复发生（c）
	合计索赔（a+b）*c 单位：元
	处理标准

	
	一般
	严重
	否
	是
	否
	是
	
	对定期监督发现的质量问题，根据不合格程度可以按5-10%降价比例进行降价，区间为两次监督之间所有产品，对降价区间内所供产品供货额按比例予以扣除；

	一般质量问题
	1000
	2000
	0
	1000
	1
	2
	
	

	突出质量问题
	1000
	2000
	0
	3000
	1
	2
	
	

	严重质量问题
	1000
	2000
	0
	5000
	1
	2
	
	


