检  测  报  告

试验名称：永久变形试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座垫通风3D网格 | 车 型 | J6L |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0013524 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 前期质量部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 宋迎超 电话：15930764260 | 送样日期 | 2023年6月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年6月11日 |
| 试验项目 | 永久变形试验 |  |  |
| 试验标准 | DINENISO1856及编号GR20230609SQS078申请单 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年6月9日前期质量部送检的J6L座垫通风3D网格按照 DINENISO1856及编号GR20230609SQS078申请单进行永久变形试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年6月11日—2023年6月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2023年7月27日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

0min后≤40%/4h后≤40%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验前高度（mm）; 0min高度 （mm）; 永久变形 （%）; 4h后高度 （mm）; 永久变形 （%）. 座垫通风3D网格; 078-001-202306; 9.11; 6.80; 25.36; 6.91; 24.15. 座垫通风3D网格; 078-002-202306; 8.99; 6.70; 25.47; 6.75; 24.92. 座垫通风3D网格; 078-003-202306; 9.13; 6.34; 30.56; 6.48; 29.03. 座垫通风3D网格; 078-004-202306; 8.91; 6.03; 32.23; 6.27; 29.63. 座垫通风3D网格; 078-005-202306; 8.95; 6.59; 26.37; 6.61; 29.94. /; 永久变形中值（%）; 26.37; 永久变形中值（%）; 29.03.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**