检  测  报  告

试验名称：关键部件-PU泡沫密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 靠背泡沫样块/座垫泡沫样块 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李宁 电话：18202296300 | 送样日期 | 2023年6月13日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2023年6月17日 |
| 试验项目 | 关键部件-PU泡沫密度 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 56-1993 6.1 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年6月13日座椅开发部送检的H4靠背泡沫样块/座垫泡沫样块按照 QC/T 56-1993进行关键部件-PU泡沫密度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖与所测样品同材质的靠背泡沫总成（SHT0015761）、座垫泡沫总成（SHT0011281） |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年6月17日—2023年6月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：50% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2023年12月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2023年11月17日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

靠背发泡密度（40-50）kg/m3， 坐垫发泡密度（50-55）kg/m3。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 靠背泡沫样块 079-001-202306. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 50.19; 50.20; 50.17; 50.19; 132283.82559; 6.2; 46.87. 宽; 50.56; 50.47; 50.58; 50.54. 高; 51.99; 52.17; 52.30; 52.15. NO.2; 长; 49.60; 49.57; 49.59; 49.59; 130754.934882; 6.2; 47.42. 宽; 52.15; 52.01; 52.25; 52.14. 高; 50.84; 50.76; 50.11; 50.57. NO.3; 长; 50.48; 50.45; 50.55; 50.49; 128251.219239; 6.2; 48.34. 宽; 50.58; 50.96; 50.17; 50.57. 高; 50.24; 50.19; 50.27; 50.23. NO.4; 长; 51.61; 51.54; 51.59; 51.58; 129077.4026; 6.3; 48.81. 宽; 49.84; 49.76; 49.95; 49.85. 高; 50.16; 50.18; 50.26; 50.20. NO.5; 长; 50.59; 50.69; 51.04; 50.77; 133054.4621; 6.4; 48.10. 宽; 51.44; 51.67; 51.80; 51.64. 高; 50.72; 50.85; 50.67; 50.75. 平均值（kg/m3）; 47.91. 样品名称及编号; 座垫泡沫样块 079-002-202306. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度. （kg/m³）. NO.1; 长; 50.27; 50.38; 50.20; 50.28; 128146.604688; 6.8; 53.06. 宽; 50.18; 50.24; 50.22; 50.21. 高; 50.75; 50.74; 50.78; 50.76. NO.2; 长; 51.05; 50.92; 50.99; 50.99; 128902.429357; 6.8; 52.75. 宽; 49.53; 50.27; 50.16; 49.99. 高; 50.53; 50.57; 50.62; 50.57. NO.3; 长; 50.70; 50.75; 50.81; 50.75; 129143.27125; 6.8; 52.65. 宽; 50.32; 50.39; 50.47; 50.39. 高; 50.43; 50.46; 50.62; 50.50. NO.4; 长; 50.29; 50.56; 50.47; 50.44; 128965.04244; 6.7; 51.95. 宽; 50.70; 50.72; 50.67; 50.70. 高; 50.30; 50.58; 50.42; 50.43. NO.5; 长; 50.00; 50.19; 50.08; 50.09; 127917.948598; 6.8; 53.16. 宽; 50.68; 50.62; 50.78; 50.69. 高; 50.32; 50.42; 50.39; 50.38. 平均值（kg/m3）; 52.71.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**