检  测  报  告

试验名称: 爆破压力（高温、常温和-40℃）

| 主检： |  | 日期： | 2023年3月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年12月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年12月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 4mm气管（4色） | 车 型 | 重汽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0000018 | 样品数量 | 12件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 电话：13051258130 | 送样日期 | 2023年6月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2023年6月30日 |
| 试验项目 | 爆破压力（高温、常温和-40℃） |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20230626SQS087试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2023年6月26日安路普工厂送检的装车4mm气管（4色）按照 GR20230626SQS087试验申请单进行爆破压力（高温、常温和-40℃）检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 增压泵设备只能达到2.0MPa压力。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2023年6月30日—2023年6月30日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：26.7℃；湿度：53.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2023年11月7日 |
| 2 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2023年7月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 随机选取长度600mm长的样品； - 将气管一端封闭，另一端与气源连接； - 常温：将气管在常温环境下放置2h后，向气管内部通入气体压力1.0MPa，保压时间30min； 高温： 将气管放置在高温箱内，气管内部气体压力1.0MPa，在70℃环境下静止保压，保压时间30min（时间从温度到达70℃时开始算起）； 低温：将气管放置在低温箱内，气管内部气体压力1.0MPa，在-40℃环境下静止保压，保压时间30min； - 保持环境温度不变，逐步提供气管内空气压力，每升高0.1MPa保压60s后若气管未爆破，则继续升压，直至气管爆破为止； 记录气管爆破时的压力和在该压力下保压的时间；

2、评价标准

常温爆破压力≥2.0MPa；高温爆破压力≥1.5MPa；低温爆破压力≥2.0MPa。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 气管颜色; 环境; 结果描述. 4mm气管（4色）; 087-031-202306; 白; 常温; 2.0MPa压力下未爆破。. 087-032-202306; 黑; 常温; 2.0MPa压力下未爆破。. 087-033-202306; 橙; 常温; 2.0MPa压力下未爆破。. 087-034-202306; 蓝; 常温; 2.0MPa压力下未爆破。. 087-035-202306; 白; 70℃; 1.5MPa压力下未爆破。. 087-036-202306; 黑; 70℃; 1.5MPa压力下未爆破。. 087-037-202306; 橙; 70℃; 1.5MPa压力下未爆破。. 087-038-202306; 蓝; 70℃; 1.5MPa压力下未爆破。. 087-039-202306; 白; -40℃; 2.0MPa压力下未爆破。. 087-040-202306; 黑; -40℃; 2.0MPa压力下未爆破。. 087-041-202306; 橙; -40℃; 2.0MPa压力下未爆破。. 087-042-202306; 蓝; -40℃; 2.0MPa压力下未爆破。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**